Zakład  Usług  Projektowych  i  Inwestycyjnych

„PROJBUD”

42 – 200  Częstochowa, Al. Armii  Krajowej  1/3

tel.510 170 940, e-mail: projbud1@poczta.onet.pl

Faza  dokumentacji:         SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT

BUDOWLANYCH

CPC   45112720 –  „Roboty w zakresie kształtowania terenów

sportowych i rekreacyjnych”

CPV  45212221 – 1 „Roboty budowlane w zakresie budowy

boisk sportowych”

CPV   45232452– 5 „Roboty odwadniające”

CPV  45342000 – 6 „Wznoszenie ogrodzeń”

Inwestycja:        PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO

w m. STARCZA

Lokalizacja:	               Starcza, ul. Sportowa	7

dz. nr ewid. 84/2 0bręb 0004 Starcza

Branża:		DROGOWA

Inwestor:           		GMINA STARCZA

ul. Gminna 4

42-261 Starcza

Projektował:  K. Smolis

Częstochowa, grudzień 2016 r.

Spis  treści  :

D.00.00.00. Wymagania ogólne  ............................................................................  	3

D.01.01.01. Odtworzenie  i  wyznaczenie   punktów  wysokościowych  ………….. .	10

D.02.01.01. Wykonanie  wykopów  w  gruntach  kat.  I - V  ..................................  	12

D-02.03.01.  Wykonanie  nasypów   w  gruntach  kat.  I -  V................................    	14

D.04.02.01. Warstwa odsączająca (drenażowa)…............................................... 		17

D.08.01.01. Krawężniki  betonowe  20x30 cm na ławie  betonowej  z  oporem  ...  .	20

D-08.02.02. Chodniki z kostki brukowej gr. 6 cm……………………………………….	23

D.08.03.01. Obrzeża  betonowe o wym. 8 x 30 cm ............................................. .	27

D.10.00.00 Nawierzchnia boiska z trawy naturalnej ………………………………….	29

D.10.11.01.  Wyposażenie boiska do piłki nożnej …………………………………….. 	33

D.00.00.00.  WMAGANIA  OGÓLNE

- WSTĘP

- Przedmiot  SST

Przedmiotem  niniejszej specyfikacji  technicznej   (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  w ramach kontraktu:

„Przebudowa boiska sportowego w m. Starcza”

- Zakres  stosowania  ST

Specyfikacja  techniczna  (ST)  jest stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  p.  1.1.

- Zakres robót  objętych  ST

D.00.00.00. Wymagania ogólne

D.01.01.01. Odtworzenie  i  wyznaczenie   punktów  wysokościowych

D.02.01.01. Wykonanie  wykopów  w  gruntach  kat.  I - V

D-02.03.01.  Wykonanie  nasypów   w  gruntach  kat.  I -  V

D.04.02.01. Warstwa odsączająca (drenażowa

D.05.03.23. Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm

D.08.01.01. Krawężniki  betonowe  20x30 cm na ławie  betonowej  z  oporem

D-08.02.02. Chodniki z kostki brukowej gr. 6 cm

D.08.03.01. Obrzeża  betonowe o wym. 8 x 30 cm

D.10.00.00 Nawierzchnia boiska z trawy naturalnej

D.10.11.01.  Wyposażenie boiska do piłki nożnej

- Określenia  podstawowe

Jeżeli  w  kontrakcie  zostaną  użyte  wymienione  poniżej  określenie, to ich znaczenie należy  interpretować  następująco :

- Chodnik - wyznaczony  pas  terenu  przy  jezdni  lub  odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu  pieszych i  odpowiednio  utwardzony.

- Droga  tymczasowa  (montażowa)  -  droga  specjalnie  przygotowana, przeznaczona  do  ruchu  pojazdów  obsługujących  zadanie  budowlane  na  czas  jego  wykonania,  przewidziana  do  usunięcia  po  jego  zakończeniu.

- Dziennik  budowy  -  dziennik,  wydany  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz  zdarzeń  i  okoliczności  zachodzących  w  toku  wykonywania  robót.

- Kierownik  budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę, upoważniona do kierowania  robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji  kontraktu.

- Konstrukcja  nawierzchni -  układ  warstw  nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.

- Koryto -  element  uformowany  w  korpusie  drogowym  w  celu  ułożenia  w  nim  konstrukcji  nawierzchni.

- Rejestr  obmiarów  -  akceptowany  przez  Inżyniera  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami,  służący  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonywanych  robót  w  formie  wyliczeń, szkiców i  ewen.  Dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  rejestrze  obmiarów  podlegają  potwierdzenia  przez  Inżyniera.

- Laboratorium  -  drogowe  lub  inne  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  niezbędne  do  przeprowadzenia  wszelkich  badań  i  prób  związanych  z  oceną  jakości  materiałów  oraz  robót.

- Materiały  -  wszelkie  tworzywa  niezbędna  do  wykonywania  robót, zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacjami  technicznymi,  zaakceptowane  przez  Inżyniera.

- Nawierzchnia  -  warstwa  lub  zespół  warstw  służący  do  przejmowania  i  rozkładania  obciążeń  od  ruchu  na podłoże  gruntowe  i  zapewniające  dogodne  warunki  dla  ruchu.

1.4.11.   Warstwa  odsączająca  -  warstwa służąca  do  odprowadzenia  wody  przedostającej  się  do  nawierzchni

    - Odpowiednia  (bliska)  zgodność  -  zgodność wykonywanych  robót  z  dopuszczalnymi  tolerancjami,  a  jeśli  podział  tolerancji  nie  został  określony  -  z  przeciętnymi  tolerancjami,  przyjmowanymi  zwyczajowo  dla  danego  rodzaju  robót  budowlanych.

    - Podłoże  -  grunt  rodzimy  lub  nasypowy, leżący  pod  nawierzchnią  do  głębokości  przemarzania.

    - Podłoże  ulepszone  -  górna  warstwa  podłoża,  leżąca  bezpośrednio  pod  nawierzchnią,  ulepszona  w  celu  umożliwienia  przejęcia  ruchu  budowlanego  i  wlaściwego  wykonania  nawierzchni.

    - Polecenia  Inżyniera  -  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez  Inżyniera,  w  formie  pisemnej, dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  innych  spraw  związanych  z  prowadzeniem  budowy.

    - Projektant  -  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem  dokumentacji  projektowej.

    - Przedsięwzięcie  budowlane  -  kompleksowa  realizacja nowego  połączenia  drogowego  lub  całkowita    modernizacja  (zmiana  parametrów  geometrycznych  trasy  w  planie  i  przekroju  podłużnym)  istniejącego  połączenia.

    - Przetargowa  dokumentacja  projektowa  -  część  dokumentacji  projektowej, która  wskazuje  lokalizację, charakterystykę  o  wymiary  obiektu.

    - Rekultywacja  -  roboty  mające  na  celu  uporządkowanie  i  przywrócenie  pierwotnych  funkcji  terenom  naruszonym w  czasie  realizacji  zadania  budowlanego.

    - Ślepy  kosztorys  -  wykaz  robót  z  podaniem  ich  ilości  (przedmiarem)  w  kolejności  technologicznej  ich wykonania.

    - Zadanie  budowlane  -  część  przedsięwzięcia  budowlanego,  stanowiąca  odrębną  całość  konstrukcyjną  lub  technologiczną,  zdolną  do  samodzielnego  spełnienia  przewidywanych  funkcji  techniczno-użytkowych.  Zadanie  może polegać  na  wykonaniu  robót  związanych  z  budową,  modernizacją, utrzymaniem  oraz  ochroną  budowli  drogowej  lub  jej  elementu.

- Ogólne  wymagania  dotyczące  robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich   wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  ST  i  polecenia  Inżyniera.

- Przekazanie  terenu  budowy

Zamawiający  w  terminie  określonym  w  dokumentach  umowy  przekaże  Wykonawcy  teren  budowy  wraz  ze  wszystkimi wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  	administracyjnymi,  lokalizację  i  współrzędne  punktów   głównych  trasy  oraz  reperów, dziennik  budowy  oraz  dwa  egzemplarze  dokumentacji  projektowej  i  dwa  komplety  ST.

Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów  pomiarowych  do  chwili  odbioru  końcowego  robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  znaki  geodezyjne  Wykonawca  odtworzy  i  utrwali  na  własny  koszt.

- Dokumentacja  projektowa

Dokumentacja  projektowa  będzie  zawierać  rysunki,  obliczenia  i  dokumenty, zgodne z  wykazem   podanym  w  szczegółowych  warunkach  umowy,  uwzględniającym  podział  na  dokumentację  projektową :

- Zamawiającego

- Sporządzoną  przez  Wykonawcę.

- Zgodność  robót  z  dokumentacją  projektową  i  SST

Dokumentacja  projektowa,  SST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez  Inżyniera  Wykonawcy  stanowią  część   umowy, a  wymagania  wyszczególnione  w  choćby  jednym  z  nich  są  obowiązujące  dla  Wykonawcy  tak  jakby  zawarte  były  w  całej  dokumentacji.  W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązujące  kolejność  ich  ważności  wymieniona w  „Ogólnych  warunkach  umowy”.  Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach  kontraktowych , a o ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inżyniera,  który  dokona  odpowiednich  zmian  i  poprawek.  W  przypadku  rozbieżności  opis  wymiarów  ważniejszy  jest  od  odczytu  ze  skali  rysunków.  Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne  z  dokumentacją  projektową  i  SST.  Dane  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  w  SST  będą  uważane  za  wartości  docelowe,  od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w ramach  określonego  przedziału  i  tolerancji.  Cechy  materiałow  i  elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać  dopuszczalnego  przedziału  tolerancji.

W  przypadku,  gdy  materiały  lub  roboty  nie  będą  w  pełni  zgodne  z  dokumentacją  projektową  lub  SST  i  wpłynie  to  na  nie  ą  jakość  elementu  budowli,  to  takie  materiały  zostaną  zastąpione  innymi, a roboty  rozebrane  i  wykonane  ponownie  na  koszt  Wykonawcy.

- Zabezpieczenie  terenu  budowy

Zabezpieczenie  terenu  budowy  w  robotach  modernizacyjnych  i  remontowych  (pod  ruchem)  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  utrzymania  ruchu  publicznego  na  terenie   budowy, w  sposób  określony  w   D-M.-00.00.00.  w  okresie  trwania  realizacji  kontraktu, aż  do  zakończenia  i  odbioru  ostatecznego  robót.  Prze  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi  do  zatwierdzenia  uzgodniony  z  odpowiednim  zarządem  drogi  i  organem  zarządzającym  ruchem  projekt  organizacji  ruchu  i  zabezpieczenia  robót  w  okresie  trwania  budowy.  W  zależności  od  potrzeb  i  postępu  robót  projekt  organizacji  ruchu  powinien  być  aktualizowany  przez Wykonawca  na bieżąco.  W czasie  wykonywania  robót  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  obsługiwał  wszystkie  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające  takie jak : zapory, światła  ostrzegawcze, sygnały, itp. Zapewniając  w ten sposób bezpieczeństwo  pojazdów  i  pieszych.  Wykonawca  zapewni  stałe  warunki  widoczności  w  dzień  i  w nocy tych  zapór i znaków, dla  których jest  to  nieodzowne  ze  względów  bezpieczeństwa.  Wszystkie  znaki, zapory  i  inne  urządzenia  zabezpieczające  będą  akceptowane  przez  Inżyniera.  Fakt  przystąpienia  do  robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich  rozpoczęciem w sposób  uzgodniony z  Inżynierem  oraz  przez  umieszczenie, w miejscach  i  ilościach określonych  przez  Inżyniera,  tablic  informacyjnych, których  treść  będzie  zatwierdzona  prze  Inżyniera.  Tablice  informacyjne  będą  utrzymywane  przez  Wykonawcę  w  dobrym  stanie  przez  cały  okres  realizacji  robót.  Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy  nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się,  że  jest  włączony  w  cenę  umowną.  Zabezpieczenie  terenu  budowy w robotach  o  charakterze  inwestycyjnym  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  trwania  realizacji  kontraktu  aż  do  zakończenia  i  odbioru  ostatecznego  robót.

Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  w tym  :  ogrodzenia, poręcze oświetlenie, sygnały  i  znaki  ostrzegawcze, dozorców, wszelkie  inne  środki  niezbędne  do  ochrony  robót,  wygody  społeczności  i  innych.  Fakt  przystąpienia  do  robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  przed ich rozpoczęciem w sposób  uzgodniony z Inżynierem  oraz  przez  umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez  Inżyniera, tablic  informacyjnych,  których  treść  będzie zatwierdzona  przez  Inżyniera.  Tablice  informacyjne będą  utrzymywane  przez  Wykonawcę w  dobrym  stanie  przez cały  okres  realizacji  robót.  Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy  nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się, że  jest  włączony  w cenę  umowną.

- Ochrona  środowiska w czasie  wykonywania  robót

Wykonawca  ma  obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenie robót wszelkie  przepisy  dotyczące  ochrony  Środowiska  naturalnego.

W  okresie  trwania  budowy  i  wykańczania  robót  Wykonawca  będzie :

- utrzymywać  teren  budowy i wykopy w stanie  bez  wody  stojącej,

- podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony  środowiska na  terenie i  wokół  trenu  oraz  będzie  unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej  i  innych, w wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub  innych  przyczyn  powstałych w  następstwie  jego  sposobu  działania.

Stosując  się  do  tych  wymagań  będzie  miał  szczególny wzgląd  na  :

- lokalizację  baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg  dojazdowych,

- środki  ostrożności  i  zabezpieczenia  przed :

- zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami  lub  substancjami  toksycznymi,

- zanieczyszczeń  powietrza  pyłami i gazami,

- możliwością  powstania  pożaru.

- Ochrona  przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy  ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca  będzie  utrzymywać sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy, wymagany  przez  odpowiednie przepisy, na terenie  baz  produkcyjnych, w pomieszczeniach  biurowych, mieszkalnych  i  magazynach  oraz  w  maszynach i  pojazdach.  Materiały  łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone  przed  dostępem   osób  trzecich.  Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako  rezultat  realizacji  robót  albo przez personel  Wykonawcy.

- Materiały  szkodliwe dla  otoczenia

Materiały, które w sposób  trwały są  szkodliwe  dla  otoczenia, nie będą  dopuszczone do użycia.  Nie  dopuszcza się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu większym  od  dopuszczalnego, określonego odpowiednimi  przepisami.  Wszelkie  materiały  odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną  przez  odpowiednią  jednostkę,  jednoznacznie określającą  brak  szkodliwego  oddziaływania  tych  materiałów  na  środowisko.

Materiały,  które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia  tylko  w  czasie  robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod  warunkiem  przestrzegania  wymagań  technologicznych  wbudowania.

Jeżeli wymagają tego odpowiednie  przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na  użycie tych  materiałów od  właściwych organów  administracji  państwowej.  Jeżeli  Wykonawca  użył  materiałów  szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie ze  specyfikacjami, a ich użycie  spowodowało  jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to  konsekwencje tego poniesie  Zamawiający.

- Ochrona  własności  publicznej i prywatnej

Wykonawca  odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia  podziemne, takie  jak  rurociągi, kable itp. Oraz  uzyska od odpowiednich  władz  będących właścicielami  tych  urządzeń  potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego  w  ramach planu ich  lokalizacji.  Wykonawca  zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem tych  instalacji i urządzeń w czasie trwania  budowy.  Wykonawca  zobowiązany jest umieścić w swoim  harmonogramie rezerwę  czasową  dla  wszelkiego  rodzaju  robót , które  mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie  budowy i powiadomić Inżyniera i władze  lokalne o zamiarze  rozpoczęcia robót.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji   Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i  zainteresowane  władze oraz z nimi  współpracował  dostarczając  wszelkiej  pomocy potrzebnej przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie  spowodowane przez jego działania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach  dostarczonych mu przez Zamawiającego.

- Ograniczenie  obciążeń  osi  pojazdów

Wykonawca  stosować  się  będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie   materiałów  i  wyposażenia na i z terenu  robót.  Uzyska  on  wszelkie  niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób   ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera.

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne  obciążenie  osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony  fragment budowy w obrębie  terenu  budowy i Wykonawca będzie  odpowiadał za  naprawę  wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie  z  poleceniami  Inżyniera.

- Bezpieczeństwo i higiena  pracy

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca będzie przestrzegać  przepisów  dotyczących  bezpieczeństwa i higieny  pracy.  W  szczególności  Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie  wykonywał pracy w  warunkach  niebezpiecznych, szkodliwych  dla  zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich  wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  zapewni i będzie utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające, socjalne  oraz  sprzęt i odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego.  Uznaje  się, że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie  podlegają  odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie  umownej.

- Ochrona i utrzymanie  robót.

Wykonawca będzie  odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia  używane do  robót  od  daty rozpoczęcia do daty zakończenia  robót (do wydania  potwierdzenia  zakończenia przez Inżyniera).

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego.  Utrzymanie

powinno być  prowadzone w taki sposób, aby  budowla  drogowa lub  jej  elementy były w zadowalającym  stanie  przez  cały  czas, do  momentu  odbioru  ostatecznego.  Jeśli  Wykonawca w  jakimkolwiek  czasie zaniedba  utrzymanie, to na polecenie Inżyniera  powinien  rozpocząć  roboty  utrzymaniowe nie  póżniej niż w  24 godziny po otrzymaniu tego  polecenia.

- Stosowanie się do prawa i innych  przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie  przepisy  wydane  przez władze  centralne  i  miejscowe  oraz  inne  przepisy i  wytyczne,  które są w jakikolwiek  sposób związane z robotami  i  będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych  praw,  przepisów  i  wytycznych  podczas  prowadzenia  robót.

Wykonawca będzie  przestrzegać  praw  patentowych i będzie w pełni  odpowiedzialny za wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub  metod i w sposób  ciągły  będzie  informować  Inżyniera  o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie  zezwoleń  i inne  odnośnie  dokumenty.

- MATERIAŁY

Wszystkie  użyte do wykonania materiały i grunty powinny być zgodne  z  dokumentacją  projektową, wymaganiami  określonymi  w  ST i opracowanym przez  Wykonawcę  programem  zapewnienia  jakości  (PZJ)  zaakceptowanym  przez  Inżyniera.

- Materiały  muszą  pochodzić  ze  żródeł  zaakceptowanych  przez  Inżyniera.

Jeżeli  materiały są różnej jakości i z tego samego żródła to należy zmienić  żródło.

Jeżeli  Wykonawca zdecyduje się na użycie materiałów miejscowych to jest zobowiązany :

- zdobyć prawo eksploatacji żródła

- określić  jakość i typy sprzętu oraz  technologię  eksploatacji  żródła  i  przeróbki surowców,

- spełnić  wymogi  ochrony środowiska  podczas  eksploatacji  żródła i przeróbki  surowców,

- zrekultywować  teren  eksploatacji  żródła  po  zakończeniu  poboru  materiałów.

Inżynier  ma  prawo inspekcji eksploatacji żródła  i  kontroli materiałów  pochodzących ze  żródła.

- Jeżeli  Wykonawca  nie  wytwarza   mieszanek  mineralno-bitumicznych  i  betonowych, lecz podzleca  ich  produkcję  podwykonawcy  to  materiały te powinny  odpowiadać  wymaganiom  SST, a Inżynier  musi  mieć  zagwarantowaną  jakość  i  prawo  pobrania  próbek do  badań.  Tylko wyniki  badań  tych  próbek  mogą  być uznane za miarodajne  do  oceny  jakości.

- Inżynier  może  dopuścić do użycia materiały  posiadające  atest stwierdzający  ich  pełną  zgodność  z SST przed   wykonaniem   badań  jakości.  Materiały  oparte o atesty mogą  być  badane w  dowolnym  czasie.  Jeżeli nie  zostanie stwierdzona  zgodność  z  wymaganiami  SST  to  takie  materiały  zostaną  odrzucone.

- Wykonawca  jest  zobowiązany   do składania  i  przechowywania  materiałów w sposób  zapewniający  ich  jakość i  przydatność  do  robót.  Materiały  powinny  być  składane oddzielnie - wg  asortymentów, frakcji i ich  żródeł  dostaw z  zachowaniem  wymogów  bezpieczeństwa  i z  możliwością  pobrania  reprezentatywnych  próbek.  Szczególne  zasady  obowiązują  dla  składowania  i  przechowywania  cementu, bitumów, materiałów  chemicznych  i  paliw. Materiały, których  jakość  nie  została  zaakceptowana  lub  do  których  zachodzi  wątpliwość  pod  względem  jakości,  powinny  być  składowane oddzielnie.  Dostawy  tych  materiałów  należy  przerwać.

- SPRZĘT

Dobór  sprzętu  do  wykonania  robót  przewidzianych  w  kontrakcie  powinien  gwarantować  jakość robót określoną  w  dokumentacji  projektowej  i  ST.

Dobór  sprzętu  Wykonawca  przedstawia  w  PZJ  do  akceptacji  Inżyniera.

W  PZJ  specjalną  uwagę  należy  zwrócić  na  dobór  sprzętu do :

- wytwarzanie  betonów

- zagęszczanie  podłoża, korpusu  i  warstw  konstrukcji  nawierzchni,

- zagęszczanie  mieszanki  betonowej.

Jakikolwiek  sprzęt, maszyny, urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków  umowy, zostaną  przez Inżyniera  zdyskwalifikowane  i  nie  dopuszczone  do  robót.

- TRANSPORT

Do  środków  transportu Wykonawca  przedstawia  w  PZJ  do  akceptacji  Inżyniera

- W PZJ  szczególną  uwagę należy  zwrócić na dobór  środków  transportu do :

- Do przewozu  mieszanki  betonowej.

W czasie  transportu  nie  wolno  dopuścić  do  rozdzielenia  się  składników  mieszanki  betonowej.  Stosować  należy  mieszalniki samochodowe zwane „gruszkami”. Należy  określić  graniczny czas mieszanki  betonowej.

- Ograniczenia  obciążenia  osi  pojazdów.

Wykonawca  powinien  dostosować  się  do  obowiązujących  ograniczeń  obciążeń  osi  pojazdów  podczas  transportu  materiałów  po  drogach  publicznych  poza  granicami  placu  budowy.  Jeżeli  Wykonawca  uzyska  zezwolenia  władz  na    użycie  o  ponadnormatywnym  obciążeniu  osi  i  takich  pojazdów  użyje, to  poniesie  koszty  wzmocnienia  obiektu  mostowego  lub  drogi  i  naprawi  szkody, jeżeli  taka  szkoda  powstanie.

- Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz  dojazdach  do  terenu  budowy.

- WYKONANIE  ROBÓT

Wszystkie  roboty objęte  kontraktem  powinny być  zgodne z  dokumentacją  projektową, wymaganiami ST  dla  poszczególnych  rodzajów  robót  wyszczególnionych w ślepym  kosztorysie i  z polecenia  Inżyniera.

Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  jakość  wykonania  wszystkich  elementów  i  rodzajów  robót  wchodzących w  skład  zadania  budowlanego.

Wykonanie  każdego  rodzaju  robót  powinny  być  odnotowane  w  dokumentach  budowy   w  postaci wpisu  do  dziennika  budowy, sporządzenia  dokumentów  badań  i  obmiarów  oraz  protokółu  odbioru.

- Dokumenty  budowy

W  okresie  realizacji  kontraktu  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia, przechowywania  i  zabezpieczenia  następujących  dokumentów  budowy :

Pomiary  i  wyniki  badań  muszą  być  prowadzone  na  odpowiednich  formularzach  i  podpisane  przez  Wykonawcę  i  Inżyniera.  Zapisy  w  dzienniku  budowy  powinny być  dokonywane  na  bieżąco  i  chronologicznie  w  odniesieniu  do  występujących  na  budowie  przypadków  wymagających  odnotowania.

Każdy  zapis  w  dzienniku  budowy  powinien  być  zaopatrzony  w  datę  i  podpis  osoby  dokonującej  zapisu  z  podaniem  imienia  i  nazwiska, stanowiska  służbowego  oraz  nazw  instytucji, którą  reprezentuje.  Prawo  do  dokonywania  zapisów  w  dzienniku  budowy  przysługuje  również  :

- przedstawicielom  państwowego  nadzoru  budowlanego,

- osobom wchodzącym  w  skład  personelu  Wykonawcy  ale  tylko w  zakresie  bezpieczeństwa  wykonywania  robót  budowlanych.

Prowadzenie  dziennika  budowy  należy  do  obowiązków  Kierownika  budowy.

- Księga  obmiarów  jest  dokumentem  budowy, w którym  dokonuje  się  okresowych  wyliczeń  i  zestawień  robót  w  układzie  asortymentowym zgodnie z  ST i kosztorysem  ślepym.  Pisemne  potwierdzenie  obmiarów  przez  Inżyniera  stanowi  podstawę  do  rozliczeń.

- KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

- Ogólne  wymagania  jakości  robót

Za  jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonanych  robót  oraz ich zgodność z  wymaganiami  ST  odpowiedzialny  jest Wykonawca  robót.

- Do obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty Inżyniera  programu  zapewnienia  jakości  (PZJ), w którym  przedstawia  się zamierzony  sposób  wykonania  robót,  możliwości techniczne, kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z  projektem,  ST  i  poleceniami  Inżyniera.  W  szczególności  program  zapewnienia  jakości  powinien  zawierać :

a).  Część  ogólną  opisową :

- opis  organizacji  wykonania  robót, w tym terminy, sposób  prowadzenia  robót, organizację  ruchu  na budowie  wraz  z  oznakowaniem  robót, zasady  BHP.

- wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych  elementów  robót,

- wykaz  zespołów  roboczych, opis ich  kwalifikacji  i  przygotowania  praktycznego,

- opis  sposobu  i  procedury  kontroli  wewnętrznej  podczas  dostaw  materiałów  sprowadzenia  i  cechowania  sprzętu  oraz  podczas  prowadzenia  robót,

- opis  postępowania  z  materiałami  i  robotami  nie odpowiadającymi  wymaganiom,

- sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapisów  pomiarów, nastaw  mechanizmów  sterujących, a także  wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt  w  procesie  technologicznym, proponowany  sposób i  formę  przekazywania  tych  informacji  Inżynierowi.

b). Część  szczegółową  opisującą  dla  każdego  asortymenty  robót :

- wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  podaniem  ich  parametrów  technicznych  oraz  z  opisem  wyposażeniem  w  mechanizmy  do  sterowania  i  urządzenia  pomiarowo-kontrolne,

- wykaz  środków  transportu (rodzaje i ilości)  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku  materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw  itp.

- sposób  zabezpieczenia  i  ochrony  ładunków  przed  utratą  ich  właściwości  w  czasie  transportu,

- sposób i procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj i częstotliwość, pobierania  próbek, legalizacja i  sprawdzenie  urządzeń itp.). prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania  mieszanek  i  wykonywania  poszczególnych  elementów  robót,

- sposób  postępowania  z  materiałami  i  robotami  nie  odpowiadającymi  wymaganiom.

Do  obowiązków  Wykonawcy  w  zakresie  zapewnienia  jakości  materiałów

między  innymi  należy :

- wyegzekwować  od  producenta  (dostawcy)  materiałów  odpowiedniej  jakości

- przestrzeganie  takich  warunków  transportu  i  przechowywania  materiałów,  które  zagwarantują  zachowanie  ich  jakości  i przydatności  do  planowanych  robót określenie  i  uzgodnienie  takich  warunków  dostaw (wielkości  i  częstotliwości), aby  mogła  być  zachowana  rytmiczność  produkcji,

- prowadzenie  systematycznej  kontroli  jakości  otrzymywanych  materiałów, zgromadzenie  na  składowiskach przed  rozpoczęciem  robót  takiej  ilości materiałów  dla  danego  asortymentu robót, aby można  było  opracować  recepty  mieszanek  na  reprezentatywnych  próbkach  tych  materiałów.

- Wszystkie  wykonane roboty   i  użyte  materiały  powinny  być  zgodne  z  projektem,  wymaganiami  ST  i  zaakceptowanym  przez  Inżyniera  PZJ.

Ogólne  wymagania  dotyczące  kontroli  jakości  materiałów, sprzętu  i  transportu  podane  zostały  w  pkt. 2.3.4.

- Koszty  badań  kontrolnych  jakości  ponosi  Wykonawca

- Jeżeli  wyniki  dostarczonych  przez  wykonawcę  badań  zostaną  uznane  przez  Inżyniera  za  niewiarygodne, to  może  on  zażądać  powtórzenia  badań.

- Jeżeli  wyniki  się  potwierdzą  i  spełnią  wymagania  ST, to  koszty  tych  badań  ponosi  Inwestor.  W  przeciwnym  razie  koszty  ponosi  Wykonawca.

- Dokumenty  budowy

Do  dokumentów  budowy  zalicza  się  następujące  dokumenty :

- dziennik  budowy,

- rejestr  obmiarów

- dokumenty  laboratoryjne,

- pozwolenie  na  realizację  zadania  budowlanego,

- protokóły  przekazania  terenu  budowy,

- umowy  cywilno-prawne z osobami  trzecimi  i  inne  umowy  cywilno-prawne,

- protokóły  odbioru  robót,

- protokóły  z  narad  i  ustaleń,

- korespondencję  na  budowie.

Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  jego  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie  przewidzianej  prawem.

Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inżyniera  i  przedstawione  do  wglądu  na  życzenie   Zamawiającego.

- Obmiar  robót

Obmiar  robót  polega  na  wyliczeniu  i  zestawieniu  rzeczywistej  ilości  wykonanych  robót  i  wbudowaniu  materiałów.  Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca, a  wyniki  zamieszcza  w  rejestrze  obmiarów.  Obmiar  robót  obejmuje  roboty  ujęte  w  kontrakcie  oraz  dodatkowe  i  nieprzewidziane.

Roboty  podane  są  w  jednostkach  według  ST  i  kosztorysu  ślepego.  Roboty  pomiarowe    do  obmiaru  powinny  być  wykonane w sposób  jednoznaczny

i  zrozumiały.

- Obmiar  robót  zanikających  się  w  czasie  ich  wykonania

- Obmiar  robót  ulegających  zakryciu  przeprowadza  się  przed  ich  zakryciem

- Obmiar  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  powinny  być  uzupełnione  szkicami  w  księdze  obmiaru lub  dołączone  do  niej  w  formie załącznika.

- Obmiar  robót  ziemnych   powinien  być  wykonany  metodą  pomiaru  przekrojów  poprzecznych.

- m3  wykopu  oznacza  objętość  gruntu  mierzoną  w  stanie  rodzimym,

- m3  nasypu  oznacza  objętość  wbudowanego  w  nasyp  materiału  mierzony  po  zagęszczeniu  nasypu.

- ODBIÓR  ROBÓT

Odbiór  jest  to  ocena  robót  wykonanych  przez  Wykonawcę.

- Podział  odbiorów

- Obiorowi  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu.

Jest  to  finalna  ocena  ilości  i  jakości  wykonywanych  robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną  zakryciu,  odbioru  robót  dokonuje  Inżynier.

- Odbiór  częściowy

Jest  to  ocena  ilości  i  jakości  wykonanych  robót,  stanowiący  zakończony  odrębny  element   konstrukcyjny  lub  technologiczny  wymieniony  w  kontrakcie,  wraz  z  ustaleniem  należytego  wynagrodzenia,  odbioru  robót  dokonuje  Inżynier

- Odbiór  ostateczny

- Odbiór  ostateczny   polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do  ich  ilości, jakości  i  wartości.

- Obiór  pogwarancyjny

Jest  to  ocena  zachowania  wymaganej  jakości  elementów  robót  w  okresie  gwarancyjnym  oraz  prac  związanych  z  usuwaniem  wad  ujawnionych  w  tym  okresie.

- Dokumenty  do  odbioru  robót

- Wykonawca  przygotowuje  do  odbiorów  częściowych  i  odbioru  końcowego  następujące  dokumenty  :

- dokumentację  projektową  i  ST,

- receptury  i  ustalenia  technologiczne,

- dziennik  budowy i księgę  obmiarów,

- wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych,

- atesty jakościowe  wbudowanych  materiałów,

- geodezyjną  inwentaryzację  powykonawczą  robót  i  sieci  uzbrojenia  terenu,

- kopię  mapy  zasadniczej  powstałej  w  wyniku  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej.

Odbiór  elementów  konstrukcyjnych  :

- opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i  pomiarów  załączonych  do  dokumentów  odbioru,

- sprawozdanie  techniczne,

- dokumentację  powykonawczą,

- operat  kalkulacyjny,

- protokół  z  próbnego  obciążenia  obiektu  mostowego.

- Sprawozdanie  techniczne  powinno  zawierać :

- zakres  i  lokalizację  wykonanych  robót,

- wykaz  wprowadzonych  zmian  do  pierwotnej,  zatwierdzonej  dokumentacji  projektowej,  oraz  formalną  zgodę  Inwestora  na  dokonane  zmiany,

- uwagi  dotyczące  warunków  realizacji  robót,

- datę  rozpoczęcia  i  zakończenia  robót.

- Badania  i  pomiary  w  odbiorach  robót :

- Podstawą  do  oceny  jakości  i  zgodności  odbieranych  robót  z  dokumentacją  projektową  i  ST  są  badania  i  pomiary  wykonywane  zarówno  w  czasie  realizacji jak  i  po  zakończeniu  robót  oraz  oględziny  podczas  dokonywania  odbioru.

- Podstawą  do  odbioru   są  oględziny  oraz  badania  techniczne  i  pomiary  wykonywane  przez  laboratorium,  obsługę  geologiczną,  zaakceptowane  przez  Inwestora  oraz  Dokonywane  przez  komisję  odbioru.

- Zgłoszenia  do  odbioru  Wykonawca  dokonuje  wpisem  do  dziennika  budowy  i  przekazuje  Inżynierowi  kompletny  operat  kalkulacyjny  (końcową  kalkulację  kosztów).

- Inżynier  po stwierdzeniu    zakończeniu  robót  i  sprawdzeniu  kompletności  operatu  kalkulacyjnego  potwierdza  Wykonawcy  jego  przyjęcie  i  przedkłada  operat  Inwestorowi.

- Obioru  końcowego  dokonuje  komisja  powołana  przez  Inwestora.  Jakość  i  ilość wykonanych  robót  komisja  stwierdza na podstawie operatu  kalkulacyjnego  oraz  badań  i  pomiarów  wymienionych  w  pkt. 8.3.  Jeżeli  komisja  stwierdzi, że  jakość  wykonanych  robót  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  w  dokumentacji  projektowej i  ST  z  uwzględnieniem  tolerancji,  lecz nie ma większego  wpływu na cechy  eksploatacji  obiektu,  to  dokonuje  potrąceń  jak za wady trwałe.  Jeżeli  komisja  stwierdzi, że jakość  robót znacznie  odbiega  od  wymaganej w dokumentacji projektowej  i  ST,  to wyłącza te  roboty z odbioru.

- PODSTAWA  PŁATNOŚCI

- Ustalenia  ogólne.

Rozliczenie  robót  następuje na podstawie ilości  wykonanych  faktycznie  robót i ceny jednostkowej.  Podstawą  płatności są  ceny  jednostkowe  skalkulowane  przez  Wykonawcę  za  jednostkę  obmiarową  ustaloną  dla  danej  pozycji kosztorysu.

Ceny  obejmują  wszystkie  czynniki  konieczne  do  prawidłowego  wykonania robót, określone dla tej roboty w  ST  i  dokumentacji  projektowej.  Cena  jednostkowa  lub  kwoty  ryczałtowe robót będą obejmować  :  robociznę  bezpośrednią  wraz  z  towarzyszącymi  kosztami,  wartość  zużytych materiałów

wraz  z  kosztami  zakupu, magazynowania, ewentualnych  ubytków i transportu

na teren  budowy,  wartość  pracy  sprzętu wraz z towarzyszącymi  kosztami, koszty  pośrednie,  zysk  kalkulacyjny  i  ryzyko.  Podatki obliczone zgodnie z  obowiązującymi  przepisami.  Do  cen  jednostkowych nie  należy  wliczać  podatku VAT.

- Warunki umowy i   wymagania  ogólne  D-00.00.00.

Koszt  dostosowania  się  do  wymagań  warunków  umowy i wymagań ogólnych  zawartych w  D-00.00.00  obejmuje  wszystkie  warunki  określone w  ww. dokumentach, a nie  wyszczególnione  w  kosztorysie.

- Objazdy,  przejazdy  i  organizacja  ruchu

- Koszt  wybudowania  objazdów i  przejazdów i  organizacji  ruchu  obejmuje :

- opracowanie  oraz uzgodnienie z Inżynierem  i  odpowiednimi  instytucjami  projektu  organizacji  ruchu  na  czas  trwania  budowy,

- ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  wymaganiami  bezpieczeństwa  ruchu

- opłaty / dzierżawy  terenu,

- przygotowanie  terenu,

- konstrukcję  tymczasowej  nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier,

- tymczasową  przebudowę  urządzeń  obcych.

- Koszt  utrzymania  objazdów / przejazdów  i  organizacji  ruchu  obejmuje :

- oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunięcie  tymczasowych  oznakowań  pionowych, poziomych, barier  i  świateł, utrzymanie  płynności  ruchu  publicznego.

- Koszt  likwidacji  objazdów / przejazdów  i  organizacji ruchu  obejmuje :

- usunięcie  wbudowanych  materiałów  i  oznakowania,

- doprowadzenie  terenu  do  stanu  pierwotnego.

- PRZEPISY  ZWIĄZANE

- Ustawa  z  dnia  7 lipca 1994 r. - Prawo  budowlane

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r o drogach  publicznych

- - podane w ST w asortymentach.

- 01.01.01.  ODTWORZENIE  I  WYZNACZENIE    PUNKTÓW  WYSOKOŚCIOWYCH

1..WSTĘP

- Przedmiot  ST

Przedmiotem  niniejszej specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót pomiarowych w ramach kontraktu:

„Przebudowa boiska sportowego w m. Starcza”

- Zakres  stosowania  ST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt.  1.1.

- Zakres  robót  objętych  SST

ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  wymienionych  w  pkt.  1.1.

Zakres  robót  obejmuje  :

- wytyczenie  w  oparciu  o  zaktualizowaną  przez  Wykonawcę  osnowę  geodezyjną  punktów  geodezyjnych   powierzchni projektowanej  przebudowy boiska do piłki nożnej.

- Określenia  podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszym  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  normami,  wytycznymi  i  określeniami  podanymi  w  D.00.00.00  „Wymagania  ogólne  „.

- Ogólne  wymagania  dotyczące  robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  i  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  ST  i  poleceniami  Inżyniera.  Ogólne  wymagania  robót  podano  w  ST  D.00.00.00.

„Wymagania  ogólne”.

- MATERIAŁY

- Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów

Do  stabilizacji  punktów  osi  trasy  należy  używać  :

- palików  drewnianych  lub  rurek  stalowych  -  dla  punktów  zlokalizowanych  w  gruntowym  pasie  rozdziału,

- gwoździ  z  folią  lub  prętów  stalowych  -  dla  punktów  zlokalizowanych  w  nawierzchni  asfaltowej.

Do  stabilizowania  punktów  wysokościowych  -  reperów  roboczych  (kiedy  zajdzie  potrzeba  ich  odtworzenia  lub  zagęszczenia  ),  należy  użyć  słupków  betonowych.

Jako  repery  robocze  można  wykorzystać  punkty  stałe  na  stabilnych  budowlach  wzdłuż  trasy.

Do  wyznaczenia  przekrojów  poprzecznych  można  używać  palików  drewnianych  lub  rurek  albo  prętóe  stalowych.  Do  wykonania  opisów  i  oznaczeń  punktów  można  używać  farby  chlorokauczukowej  w  dowolnym  kolorze  oprócz  białego.

- SPRZĘT

Roboty  pomiarowe  należy  wykonać  następującym  sprzętem  geodezyjnym  gwarantującym  dokładności  podane  w  pkt. 5  -   teodolity  lub  tachimetry,  niwelatory,  dalmierze,  tyczki,  łaty,  taśmy  stalowe  i  szpilki

- TRANSPORT

Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST  D.00.00.00.  „Wymagania  ogólne”.

- WYKONANIE  ROBÓT

Prace  pomiarowe  należy  wykonać  zgodnie  z  pkt.  1.3.  oraz  instrukcjami  GUGiK  wymienionymi  w  pkt. 10  niniejszej  SST.  Zamawiający  ma  obowiązek  przekazać  Wykonawcy  „Materiały  geodezyjne”  (zawarte  w  dokumentacji  projektowej)  potrzebne  do  wykonania  robót  wymienionych  w  pkt.  1.1.

Roboty  obejmują  wykonanie  :

- odtworzenia  dla  potrzeb  dokumentacji  projektowej,

- punktów  osi  trasy,

- punktów  wyznaczających  mierzone  przekroje  poprzeczne,

- reperów  roboczych,

- wyznaczenia  przekrojów  poprzecznych  z  wytyczeniem  dodatkowych  przekrojów  według  potrzeb,

- zastabilizowania  punktów  w  sposób  chroniący  je  przed  zniszczeniem,

- oznakowania  robót  i  jego  utrzymanie,

- wykonanie  wszystkich  niezbędnych  pomiarów,  prób  i  badań.

Wykonawca  wykona  roboty  ujęte  w  SST  z  zachowaniem  wymienionych  niżej  wymagań  :

1). Punkty  osi  trasy  powinny  być  zastabilizowane  materiałami  określonymi  w  pkt. 2  i  dodatkowo  oznaczone  palikami  pomocniczymi.

2). Repery  robocze  powinny  być  osadzone  (w  gruncie)  lub  zlokalizowane  (na  elementach  budowli)  w  sposób  wykluczający  osiadanie.

3). Punkty  osnowy  pomiarowej  i  repery  powinny  być  dowiązane  dwukrotnym  pomiarem  do  punktów  poligonizacji  państwowej  i  reperów  państwowych.

4). Tolerancja  odtworzenia  (wyznaczenie)  punktów :

- dla  robót  prócz  warstwy  ścieralnej  -  od  0  do  - 10  mm

- dlaq  wysokości  -  od  0  do  +  5  mm

5). Przekroje  poprzeczne  należy  wyznaczyć  w  miejscach  określonych  w  dokumentacji  technicznej.

- KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

kontrola  polega  na  sprawdzeniu  wykonania  robót  geodezyjnych  zgodnie  z  wymogami  i  dokładnościami  wymienionymi   w  pkt.  5.

- OBMIAR  ROBÓT

Jednostką    obmiaru  odtworzenia  trasy  i  wyznaczenia  punktów  wysokościowych  jest  kilometr  (km)  wyznaczonej  sytuacyjnie  i  wysokościowo  oraz  zastabilizowania  trasy.

- ODBIÓR  ROBÓT

Roboty  objęte  niniejszą  specyfikacją  odbiera  Inżynier  na  podstawie  przedstawionych  przez  Wykonawcę  szkiców,  dzienników  pomiarowych  i  protokółów  wg  zasad  określonych  w  ST  D.00.00.00.  „Wymagania  ogólne”.

- PODSTAWA  PŁATNOŚCI

Płatność  za  jednostkę  zgodnie  z  pkt.  7  po  dokonaniu  odbioru  robót  wg  pkt.  8.

Cena  jednostkowa  obejmuje  :

wykonanie  wszystkich  niezbędnych  czynności  określonych  w  niniejszej  ST  na  podstawie  szkiców  i  dzienników  pomiarów  geodezyjnych  oraz  protokółów  kontroli  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  ST

D.00.00.00.  „Wymagania  ogólne  „.  Pozyskiwania  niezbędnych  materiałów  geodezyjnych,  wykonanie  niezbędnych  zgłoszeń  i  innych  czynności  przewidzianych  odpowiednimi  przepisami,  zakup  i  transport  materiałów  i  sprzętu.

- PRZEPISY  ZWIĄZANE

Instrukcja  techniczna  0-1.  Ogólne  zasady  wykonywania  prac  geodezyjnych.

Instrukcja  techniczna  G-3. Geodezyjna  obsługa  inwestycji.  Główny  Urząd  Geodezji  i  Kartografii,  Warszawa  1979

Instrukcja  techniczna  G-1.  Geodezyjna  osnowa  pozioma,  GUGiK,  1978 r

Instrukcja  techniczna  G-2.  Wysokościowa  osnowa  geodezyjna,  GUGiK, 1983 r

Instrukcja  techniczna  G-4.   Pomiary  sytuacyjne  i  wysokościowe,  GUGiK  1979 r

Wytyczne  techniczne  G-3.2.  Pomiary  realizacyjne,  GUGiK  1983 r

Wytyczne  techniczne  G-3.1.  Osnowy  realizacyjne,  GUGiK  1983 r.

D.02.01.01.  WYKONANIE  WYKOPÓW  W  GRUNTACH  KAT.  I - V

- WSTĘP

- Przedmiot  ST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania   i odbioru robót   w ramach kontraktu:

„Przebudowa boiska sportowego w m. Starcza”

Zakres  stosowania  ST

Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  p. 1.1.

- Zakres  robót  objętych  ST

Ustalenia  zawarte w niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  związanych  z  wykonaniem  wykopów  o  obejmują :

- Wykopy –wymiana gruntu w części południowo – wschodniej boiska, drenaż boiska, wykopy pod fundamenty bramek, odciągów i piłkochwytów (bramy wjazdowej)

- Określenia  podstawowe

- Głębokość wykopów   -  różnica  rzędnej  terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

- Odkład  -   miejsce  wbudowania  lub  składowania  (odwiezienia)  gruntów  pozyskanych w czasie wykonania wykopów, a niewykorzystanych do budowy nasypów oraz  innych  prac  związanych z trasą  drogową.

- Pozostałe  określenia -  podane w niniejszej  ST  są  zgodne z obowiązującymi  odpowiednimi  normami i  definicjami   podanymi  w  ST  D.00.00.00. „Wymagania  ogólne”.

- Ogólne  wymagania  dotyczące  robót

Wykonawca  robót  jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacja  projektową.  ST  i  poleceniami  Inżyniera.  Ogólne  wymagania  dotyczące robót podano w ST D.00.00.00.  „Wymagania  ogólne”

- MATERIAŁY

- Wymagania  ogólne

Wymagania  ogólne podano w  ST  D. 00.00.00  „Wymagania  ogólne”.

- SPRZĘT

- Wymagania  ogólne

Sprzęt  powinien  odpowiadać wymaganiom określonym w  ST  D.00.00.00  „Wymagania  ogólne”.

- Dobór  sprzętu

Przewiduje się użycie  :  koparek  i  spycharek

- TRANSPORT

- Wymagania  ogólne

Ogólne  wymagania podano  w  ST  D.00.00.00. „Wymagania  ogólne”.

Wybór  środków transportu oraz  metod  transportu powinien być dostosowany  do kategorii  gruntu, jego  objętości,  technologii odspajania i załadunku oraz od odległości  transportu.  Wydajność  środków  transportu powinna być  ponadto  dostosowana  do  wydajności  sprzętu  używanego  do  wykonania  wykopów.

- Dobór środków transportu

Przewiduje się użycie  :    samochodów  samowyładowawczych.

- WYKONANIE  ROBÓT

- Zasady wykonywania  robót

Ogólne  zasady wykonywania robót podano w  ST  D.00.00.00. „Wymagania ogólne”.

Przed  przystąpieniem do  wykonywania robót ziemnych  Wykonawca powinien zapoznać się z przebiegiem urządzeń podziemnych, występujących na odcinku prowadzonych robót. Przebieg tych urządzeń  Wykonawca oznaczy w terenie za pomocą znaków, zaakceptowanych przez  Inżyniera.  Zabezpieczenia  skrzyżowań wykopu z urządzeniami  podziemnymi powinno być wykonane w sposób wskazany przez użytkowników  tych  urządzeń i powinno być uwzględnione w stawce  jednostkowej  robót.

W  odległości  co  najmniej  2 m. z każdej strony  urządzenia podziemnego  Wykonawcy  nie  wolno  prowadzić  robót  ziemnych  za pomocą  sprzętu  mechanicznego, nawet  jeśli  ustalona  głębokość  istniejących  przewodów   jest  poza  granicami robót w płaszczyźnie  pionowej.  Wykonawca  nie  może  bez  zgody  Inżyniera  przekroczyć  ustalonej  granicy  prowadzenia  robót  w  płaszczyźnie  poziomej.  Wykonawca  zabezpieczy  dojazd  służb  specjalnych  (np. straży pożarnej)  i  dojścia  do  posesji  na  własny  koszt.

- Zakres  robót

- Roboty  pomiarowe

Należy  przeprowadzić  zgodnie  ze  specyfikacją  ST  D.01.01.01.  „Odtworzenie  trasy  i  punktów  wysokościowych ‘, lecz nie  rzadziej  niż  co  50 m.

- Wykonywanie  wykopów

Wykopy projektowane dotyczą  ograniczonej  powierzchni.  Powierzchnia  łagodząca  spadek  terenu  pomiędzy  parkingiem a  nawierzchnią placu w rejonie  zlokalizowanej  fontanny.  Ilość robót  wg  przedmiaru robót.

- KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

Ogólne  zasady  kontroli podano  w  ST  D.00.00.00.  „Wymagania  ogólne”.

- Kontrola  przed  przystąpieniem  do  wykonywania  wykopów

Przed  rozpoczęciem  wykopów  należy  sprawdzić  prawidłowość  wykonania  robót  pomiarowych  i  robót  przygotowawczych  wg  następujących  zasad :

- Sprawdzenie  robót  przygotowawczych   -  czy  przesunięto  przewody  podziemne  kolidujące  z  prowadzonymi  robotami  oraz  czy  w  sposób  trwały  oznakowano  przewody  podziemne  krzyżujące  się  z  wykopami,  czy  teren  pod  korpus  budowli  został  oczyszczony  z  pni drzew,  pozostałości  po  robotach  rozbiórkowych  itp.  Czy  zdjęto i zabezpieczono  ziemię  urodzajną,  czy  zapewniono  odprowadzenie  wód  powierzchniowych  i  gruntowych,  czy  wykonano  i  oznakowano  drogi  objazdowe czy  istnieje  możliwość  dojazdu służb  specjalnych  (np. straż pożarna).

- kontrola  wykonania  wykopów

W czasie wykonywania robót  należy sprawdzać  z  częstotliwością, gwarantującą  należyte  wykonanie  robót, czy odwodnienie  i  usytuowanie  wykopów  odpowiada  wymaganiom, określonym  w  p. 5.  Po  wykonaniu  robót  należy  zbadać,  czy  pod  względem  kształtu  i  wykończenia  oraz  dokładności  wykonania, czy wykopy nie  przekraczają  tolerancji określonych  w  pkt. 5 .

- OBMIAR  ROBÓT

Ogólne  zasady  obmiaru  robót  podano  w  ST  D.00.00.00.  „ Wymagania  ogólne”.

Wykopy  należy obliczać według objętości wykopu w stanie rodzimym w oparciu o metodę  przekrojów  poprzecznych, zgodnie z wymiarami  podanymi  na  rysunkach Dokumentacji Projektowej  oraz  zmianami

zaakceptowanymi  przez  Inżyniera.  Jednostką  obmiarową  robót jest 1  m3 wykopu w stanie  rodzimym.

- ODBIÓR  ROBÓT

Odbiór  robót powinien być przeprowadzony zgodnie z wymaganiami  określonymi w  ST D.00.00.00. „Wymagania  ogólne”.  Wykopy  uznaje się wykonane zgodnie z  Dokumentacją Projektową, wymogami  niniejszej  ST,  jeżeli wszystkie  wyniki  badń,  przeprowadzone wg  ustaleń  p. 6  będą  pozytywne.

W  przypadku, gdy  choć  jeden  element  badań  wykonano  niezgodnie  z  wymaganiami, Wykonawca  zobowiązany jest doprowadzić  roboty  do  zgodności  z  wymaganiami  i  przedstawić  je  do  ponownego  odbioru.

- PODSTAWA  PŁATNOŚCI

Ogólne  zasady płatności podano w ST D.00.00.00.  „Wymagania ogólne”.   Płatność  na  podstawie  jednostki  obmiaru w pkt. 7  należy  przyjmować  zgodnie  z  obmiarem  i  wynikami  badań.

Cena  wykonanych  wykopów  obejmuje :

- prace  pomiarowe, zabezpieczenie  dojazdu służb  specjalnych i  dojść do  posesji,

- dowiezienie  sprzętu,

- wyznaczenie granicy robót i oznaczenie tras  urządzeń  podziemnych,

- wykonanie  wykopu i wywiezienie  gruntu poza teren budowy bądż  przemieszczenie w  nasyp,

- przeprowadzenie  wymaganych  badań,

- wykonanie  niezbędnego  odwodnienia na  czas  robót,

- profilowanie  dna  wykopu, rowów, skarp,

- zagęszczenie  powierzchni  wykopu,

- odwiezienie  sprzętu, uporządkowanie  terenu  robót.

- PRZEPISY  ZWIĄZANE

- Normy

PN-B-02480; 1986    „Grunty  budowlane. Określenia, symbole, podział i opis  gruntów.”

PN-S-02205;  1997   „ Roboty  ziemne. Wymagania i badania”

PN-B-04452; 1974  „Grunty budowlane. Badania polowe”

PN-B-04481 ; 1988   „Grunty budowlane. Badania próbek gruntu”.

PN-S-02204 ; 1997   „Drogi  samochodowe. Odwodnienie  dróg”

BN-778931-11         „ Oznaczenie  wskaźnika zagęszczenia  gruntu:

###### D.02.03.01.  WYKONANIE  NASYPÓW W  GRUNTACH  KAT.  I - V

- WSTĘP

- Przedmiot  ST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru   robót  związanych  z   budową  nasypu  pod  nawierzchnię płyty boiska i widowni w ramach kontraktu:

„Przebudowa boiska sportowego w m. Starcza”

1.2. Zakres  stosowania

Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  p. 1.1.

  - Określenia  podstawowe

Wskaźnik  zagęszczenia  gruntu - wielkość  charakteryzująca  stan  zagęszczenia  gruntu,  określone  wg  wzoru:                                         Pd

Ls   =   --------

Pds

gdzie  :

Pd  -  gęstość  objętościowa  szkieletu  zagęszczonego  gruntu  [ Mg/m3 ]

Pds -  maksymalna  gęstość  objętościowa  szkieletu  gruntowego  przy  wilgotności  optymalnej,  określona  w  normalnej  próbie  Proctora  zgodnie  z  PN -B- 04481. Służąca do  oceny  zagęszczenia  gruntu w robotach ziemnych,  badana  zgodnie  z  normą  BN-77/8931-12.  [Mg/m3].

Wskażnik  różnoziarnistości  -  wielkość  charakteryzująca  zagęszczalność  gruntów  niespoistych,  określona  wg  wzoru  :

d60

U =  ----------

d10

gdzie :

d 60  -  średnica  oczek  sita  przez  które  przechodzi  60%  gruntu  [mm]

d10  -   średnica  oczek  sita  przez  które  przechodzi  10%  grunt  [mm]

Pozostałe  określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  i  definicjami  podanymi  w  ST  DM.00.00.00. „ Wymagania  ogólne”.

- MATERIAŁY

- Przydatność  gruntów  do  wykonywania  nasypów

Przewiduje  się  wykonanie  nasypów  z robót  podłużnych i  poprzecznych  projektowanego  korytowania. Wybór  gruntu  do  wykonania  nasypów  powinien  być  dokonany po przeprowadzeniu  badań  laboratoryjnych i  zakwalifikowaniu  go  jako  przydatnego, tzn. Takiego, który  spełnia  wymaga określone w  PN-S-02205; 1997 r.  oraz  ewentualne  dodatkowe  wymagania  określone w niniejszej  ST   oraz  uzyskał  akceptację  Inżyniera.   Akceptacji dokonuje   Inżynier  na  bieżąco w czasie trwania robót ziemnych, na podstawie przedkładanych   przez  Wykonawcę  wyników  badań   laboratoryjnych.  Górną  warstwę nasypu o grubości co najmniej  0,5 m.  należy wykonać z gruntów, dla których wskaźnik  różnoziarnistości  gruntów  U > 5, a współczynnik  filtracji  k10 > 6 x 10((   m/s  zgodnie  z  ustaleniami  PN-S-02205.  Pozostałą  część  nasypu  można  wykonać  z  gruntów, dla  których  wskaźnik  różnoziarnistości  gruntów  U > 3, a  współczynnik  filtracji  k10  <  10( 5  m/sek.

Średnica  ziaren  gruntu  nie  powinna  przekraczać  200  (m.

W celu  określenia  przydatności  gruntu do wbudowania w nasyp  należy  wykonać  :

- badanie  makroskopowe,

- oznaczenie  składu  granulometrycznego,

- badanie  zawartości  części  organicznych

- oznaczenie ciężaru  właściwego

- oznaczenie  wilgotności  optymalnej  oraz  określenie  wskaźnika  zagęszczenia.

Jeżeli  Wykonawca  wbuduje  w  nasyp  grunty  nieprzydatne  lub nie uwzględni zastrzeżeń  i  wymagań  określonych   w  ST ;  przywołanych normach oraz zgodnych  z  poleceniami  Inżyniera, to  wszystkie  takie  części  nasypu zostaną   przez  Wykonawcę  na  jego  koszt  usunięte  i  wykonane  powtórnie z materiałów  o  odpowiednich  właściwościach.  Nie  wolno  używać  budowy  nasypów  gruntów  :

organicznych, tj. takich  gruntów  rodzimych, w których zawartość  części  organicznych  przekracza  2%  gruntów  i  materiałów  pęczniejących, dla których pęcznienie po 4 dobach  przekracza  4%  gruntów  spoistych

granicy płynności powyżej  65 %  i (lub) wskaźniku  plastyczności  powyżej  45%  gruntów  niezagęszczalnych,  dla  których  maksymalna  gęstość  objętościowa  szkieletu gruntowego jest mniejsza  od  1,5 Mg/m3,  rozpadowych  żużli  wielkopiecowych  i  innych  żużli  metalurgicznych.

- Woda

Wodę  wodociągową  można  stosować  bez  badań  laboratoryjnych.

- SPRZĘT

  - Dobór  sprzętu

Do  zagęszczania  przewiduje  się  walce, zagęszczarki  płytowe  wibracyjne ręczne lub mechaniczne.  Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego   wpływu na  właściwości gruntu, w czasie transportu, wbudowania  i  zagęszczania.  Niezależnie  od  przyjętego  sprzętu  Wykonawca  jest  całkowicie  odpowiedzialny  za  wybrane  przez  siebie  metody  robót  i  sprzęt w celu  uzyskania  odpowiedniego wskaźnika  zagęszczenia.

4. TRANSPORT

  - Wybór  środków  transportu

Grunt  powinien  być  przewieziony do miejsca wbudowania niezwłocznie po jego pozyskaniu.

- WYKONANIE  ROBÓT

  - Zakres  wykonywanych  robót

    - Wyznaczenie  robót

Wykonanie  nasypów  powinno  być  poprzedzone wyznaczeniem  krawędzi za pomocą palików w odstępach nie  większych niż  50 m.

    - Formowanie  nasypów

Nasypy należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową  i  wskazaniami  Inżyniera  przy  zachowaniu  odpowiedniego  przekroju  poprzecznego  i  profilu  podłużnego. Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik  zagęszczenia  gruntów  rodzimych,  zalegających w górnej strefie  podłoża  nasypu,  do  głębokości  0,5 mm od powierzchni  terenu. Jeżeli  wartość  wskaźnika zagęszczenia  Is  jest  mniejsza  niż 0,95  Wykonawca  powinien  dogęścić  podłoże  tak,  aby  powyższe  wymaganie  zostało  spełnione.  Jeżeli  wskaźnik  ten  nie  może  być  osiągnięty  przez  bezpośrednie  zagęszczanie  podłoża,  to  należy  podjąć  środki  w  celu  ulepszenia  gruntu  podłoża,  umożliwiające  uzyskanie  wymaganego wskaźnika  zagęszczenia.

W  celu zabezpieczenia  nasypu  przed  nadmiernym  zawilgoceniem  jego  powierzchnia  po  zakończeniu  robót  ziemnych  powinna  być  równa  i  mieć  spadki  potrzebne  do  prawidłowego  odwodnienia.

Różnica  w  stosunku  do  projektowanych  rzędnych  robót  ziemnych  nie może przekraczać  + 1 cm

i  -  3 cm.  Szerokość  nasypów  nie  może  różnić  się od szerokości projektowanej  o  więcej niż  10 cm,  a  krawędzie  korony nie  powinny  mieć   wyraźnych  załamań.

W  celu  zapewnienia  stateczności  i  równomiernego  osiadania  nasypu  należy  przestrzegać następujących  zasad :

- Nasypy  należy  wykonywać  metodą  warstwową  z  gruntów  przydatnych  do  budowy  nasypów.  Nasypy  powinny być  wznoszone  równomiernie  na  całej  szerokości.

- Grubość  warstwy  w  stanie  luźnym  powinna  być  dobrana w zależności  od  rodzaju  gruntów  i  sprzętu  używanego do  zagęszczenia,  jednak  nie  więcej niż 20 cm.  Przystąpienie  do  układania  następnej  warstwy  rozpocząć  dopiero  po  stwierdzeniu  prawidłowego  wykonania  warstwy  poprzedniej.

- Grunty  o różnych  właściwościach  należy  układać w  oddzielnych  warstwach  o  jednakowej  grubości  na  całej   szerokości  nasypu.

- Warstwy  gruntu  przepuszczalnego  należy  układać  poziomo, a warstwy  gruntu  mało  przepuszczalnego  ze  spadkiem  górnej  powierzchni  4%  (  1$.  Ukształtowanie  powierzchni  warstwy  powinno  uniemożliwić  gromadzenie  się  wody .

- Grunt  przewieziony  w  miejsce  wbudowania  musi  być  bezzwłocznie  wbudowany  w  nasyp.

Niedopuszczalne  jest  :

- Wykonywanie  nasypów  w  temperaturze,  przy  której  nie jest  możliwe  osiągnięcie w nasypie  wymaganego  wskaźnika  zagęszczenia  gruntu.

- Wbudowanie  w  nasyp  gruntów  spoistych  zamarzniętych  lub  przemieszanych  ze  śniegiem  lub  lodem  albo  zanieczyszczeniami  organicznymi.  Za  zgodą  Inżyniera  mogą  być  wbudowane  zamarznięte  grunty  spoiste,  jednak  ilość  zamarzniętego  gruntu,  wbudowanego w nasyp  nie  może  przekraczać  1/3 układanego  jednocześnie  gruntu nie  zamarzniętego.  Wbudowanie  gruntu zanieczyszczonego  organicznie jest  niedopuszczalne.

- Wbudowanie w nasyp gruntów przewilgoconych. Wykonanie nasypów  należy  przerwać,  jeżeli  wilgotność  gruntu  przekracza wartość dopuszczalną  tzn. Jest  większa  od  wilgotności  optymalnej o więcej niż  20%  wartości.

- Pozostawienie w okresie deszczowym nie  zagęszczonej warstwy  do  dnia  następnego.  Jeżeli  warstwa  gruntu nie  zagęszczonego  uległa  przewilgoceniu, a  Wykonawca  nie  jest  w  stanie  osuszyć  i  zagęścić  w  czasie  zaakceptowanym  przez  Inżyniera,  to  może  on  nakazać  Wykonawcy  usunięcie  wadliwej  warstwy.

- Wykonywanie  nasypów  w  czasie  dużych  opadów  śniegu.  Wykonywanie  nasypów  należy  wówczas  przerwać, a przed  wznowieniem  prac  należy  usunąć  śnieg  z  powierzchni  wznoszonego  nasypu. Wymagania  umieszczone  w poz. 1,2 i  3  podano w niniejszej  ST  warunkowo.  Wykonawca  powinien dołożyć  wszelkich  starań,  aby  nie  prowadzić  robót  ziemnych  w  okresie  zimowym.  Oś  korpusu  drogowego  nie  może  być  przesunięta więcej niż o  (  10  cm,  a  szerokość  górnej  powierzchni nie może  przekroczyć  projektowanej  o  więcej  niż  (  10  cm.  Dopuszczalne  Tolerancje :   -  pochylenie  poprzeczne  (  1  %,  niweleta  +  2  cm,  -  3  cm.

    - Zagęszczanie  gruntu

Każda  warstwa  gruntu  jak najszybciej  po  jej  rozłożeniu powinna być zagęszczona z zastosowaniem  sprzętu  odpowiednio  dla  danego  rodzaju  gruntu  oraz  występujących  warunków.  Grubość  warstwy  poddanej  zagęszczeniu  powinna  być  zgodna  z ustaleniami  pkt. 5  niniejszej  ST.   Wilgotność  gruntu  zagęszczanego, powinna być  zbliżona  do  optymalnej.  Jeśli  wilgotność  jest  mniejsza  o 2%   od  wartości wilgotności  optymalnej,  zagęszczaną  warstwę  gruntu  należy  polewać  wodą.   Jeżeli  wilgotność  gruntu  jest  wyższa od wilgotności  optymalnej  o  ponad  2 % jej  wartości,  grunt  należy  osuszyć. Sposób  osuszenia  przewilgoconego  gruntu powinien  być  zaakceptowany przez Inżyniera.

Wykonawca  zobowiązany  jest do  :

- Zagęszczanie  gruntu  o  równej  grubości,  nie  większej  niż  podano  w  p. 5

- Warstwę  nasypanego  gruntu  zagęszczać  na  całej  szerokości,

W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczanie  warstwy  należy  określać  za  pomocą  oznaczenia  wskaźnika  zagęszczenia.  Nie  powinien  on  być  mniejszy  niż  1,03  w  górnej  warstwie  o grubości  20  cm  i  1,00 do 1,20 m.  głębokości.  Jeżeli  badania  kontrolne  wykażą, że  zagęszczenie  warstwy  nie  jest  wystarczające  to  Wykonawca  powinien  spulchnić  warstwę,  doprowadzić  grunt  do   wilgotności  optymalnej  i  powtórnie  zagęścić .  Jeżeli  powtórne  zagęszczenie  nie  spowoduje  uzyskania  wymaganego  wskaźnika  zagęszczenia,  Wykonawca  powinien  usunąć  warstwę  i  wbudować  nowy materiał, o  ile  Inżynier  nie  zezwoli  na  ponowienie  próby  prawidłowego  zagęszczenia  warstwy.

- KONTROLA  JAKOŚCI   ROBÓT

6.1.Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót

- Sprawdzenie  jakości  wykonania  nasypów

Sprawdzenie  wykonania  nasypów  polega na  kontrolowaniu  zgodności z  wymaganiami  określonymi  w  niniejszej  specyfikacji  w  pkt. 2 i 5.  Badania  przydatności  gruntów  do  wbudowania  w  nasypy  powinny  być  przeprowadzone  na  próbkach  pobranych  z  każdej  partii  przeznaczonej  do  wbudowania  w  korpus  ziemny,  pochodzącej  z  nowego  źródła.

W  każdym  badaniu  należy  określić  następujące  właściwości :

- skład  granulometryczny  wg  PN-B-04481 ; 1988

- zawartość  części  organicznych  wg  PN-B-04481 ; 1988

- wilgotność  naturalną  wg  PN-B-04481 ; 1988

- wilgotność  optymalną  i  maksymalną  gęstość  objętościową  szkieletu  gruntowego  wg  PN-B-04481 ; 1988

- granicę  płynności  wg  PN-B-04481 ; 1988

- kapilarność  bierną  wg  PN-B-04493 ; 1960

Badania  kontrolne  prawidłowości  wykonania  nasypów   polegają na sprawdzeniu  :

- odwodnienia  nasypu  (spadków  -  6%  -  pobocza)

- grubości  warstwy i jej  wilgotności  przy  zagęszczaniu - nie  rzadziej  niż  jeden  raz  na  1 odcinek warstwy.

Oznaczenie  wskaźnika  zagęszczenia  powinno  wykonać  się  zgodnie  z  normą  BN-77/8931-02.  Zagęszczenie  należy  sprawdzać  nie  rzadziej  niż  jeden  raz  w  trzech  losowo  wybranych  punktach  lecz  nie  rzadziej  niż  1  raz  na  5000 m2.  Prawidłowość  zagęszczenia  powinna  być  potwierdzona  przez  Inżyniera.  Wykonanie  skarp  z  tolerancją  (  10%  pochylenia.

- PODSTAWA  PŁATNOŚCI

Cena  wykonanych  robót  obejmuje  :

- prace  pomiarowe,  oznakowanie  robót,

- dowiezienie  sprzętu,

- wyznaczenie  granicy  robót,

- wbudowanie  gruntu,  formowanie  nasypu  i  zagęszczenie  zgodnie  z  wymogami  Specyfikacji  Technicznej,  wyrównanie  powierzchni  nasypu,  nadanie  profilu  i  poziomu.

- odwóz  sprzętu  i  oznakowania.

- PRZEPISY  ZWIĄZANE

- Normy

PN-M.-47325/01 ; 1977  „ Zagęszczarki  gruntu. Ogólne  wymagania  i  badania”.

PN-S-02205 ;  1997         „ Drogi  samochodowe. Roboty  ziemne. Wymagania  i  badania”.

PN-B-04452 ;  1974         „ Grunty  budowlane. Badania  polowe”.

PN-B-04481 ;  1988         „ Grunty  budowlane. Badania  próbek  gruntu”.

PN-S-02204 :  1997         „ Drogi  samochodowe. Odwodnienie  dróg „.

D.04.02.01.  WARSTWY  ODSĄCZAJĄCE (drenażowa)

- WSTĘP

- Przedmiot  ST

Przedmiotem  niniejszej    specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  w ramach kontraktu:

„Przebudowa boiska sportowego w m. Starcza”

- Zakres  stosowania ST

Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zleceniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  p. 1.1.

- Zakres  robót  objętych  ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  mają  zastosowanie  przy  wykonywaniu  warstwy  odsączającej  z  mieszanki  kruszyw  naturalnych  w  korycie  i  obejmują  :

- Warstwę odsączającą  dla powierzchni  płyty boiska, chodników – dojść dla pieszych.

- Ogólne  wymagania  dotyczące  robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  oraz  za  zgodność  z  Dokumentacją  Projektową,  ST  i  poleceniami  Inżyniera.  Ogólne  wymagania  podano  w  ST. D.00.00.00.

- Materiały

- Warunki  ogólne  stosowania  materiałów :

Warunki  ogólne  stosowania  materiałów  podano  w  ST. D.00.00.00.

- Wymagania  dla  warstwy    podsypkowej lub  odcinającej

Warstwa  odsączająca  z  mieszanki  kruszyw  naturalnych  powinna  spełniać  następujące  warunki  :

D15

a).  Warunek  szczelności  określony  zależnością  ;       ----------   <  5

d 85

gdzie  :    D15  -  wymiar  sita,  przez  które  przechodzi  15%  ziaren  kruszywa  na  warstwę,

d85  -  wymiar  sita,  przez  które  przechodzi  85%  ziaren  gruntu  podłoża

d 60

- warunek  zagęszczalności,  określony  zależnością      U  =  ----------   >  5

d 10

gdzie  :  U  -  wskaźnik  różnoziarnistości,

d 60  -  wymiar  sita,  przez  które  przechodzi  60%  kruszywa  tworzącego  warstwę

odsączającą,

d 10  -   wymiar  sita,  przez  które  przechodzi  10%  kruszywa  tworzącego  warstwę  odcinającą

oraz  możliwością  uzyskania  wskaźnika  zagęszczenia  równego  1,00  według  normalnej  próby  Proctora

(PN-88/B-04481)  badanego  zgodnie  z  normą  BN-77/8931 - 12.

- Stosowane  materiały

- Przewiduje  się  zastosowanie  mieszanki  kruszyw  naturalnych    0 - 6,3 mm PN-B-11111 ;  1996

następujących  cechach  :

- zanieczyszczenia  obce   -  do  0,2 %  masy

- wskażnik  piaskowy  większy  niż  65%

- zawartość  zanieczyszczeń  organicznych  -  barwa  nie  ciemniejsza  niż  wzorcowa

- nasiąkliwość   -  <  2,5 %  m/m

- mrozoodporność  -  <  5%  m/m.

- zawartość  ziaren  nieforemnych  -  do  25 % m/m.

Cechy  4,5,6,  należy  określić,  jeżeli  frakcji  powyżej  4  mm  jest  więcej  niż  10%

Składowanie  kruszywa  powinno  być  zorganizowane  w  sposób  zabezpieczający  przed  zanieczyszczeniem  i  zmieszaniem  z  innymi  kruszywami.  Podłoże  w  miejscu  składowania  powinno  być  równe, utwardzone  i  dobrze  odwodnione.

- Stosowanie  wody  wodociągowej  nie  wymaga  badań.

- SPRZĘT

- Ogólne  warunki  stosowania  sprzętu

Ogólne  warunki  stosowania  sprzętu  podano  w  ST  D.00.00.00.  „Wymagania  ogólne”.

- Dobór  sprzętu

Do  wykonania  warstwy   należy stosować :

- sprzęt  mechaniczny,  tj.  walce  statyczne  dostosowane  do  wielkości  zagęszczanej  powierzchni,  oraz

ubijaki  mechaniczne  do  zastosowania  w  miejscach  trudno  dostępnych  dla  innego  sprzętu  lub  tam  gdzie  może  mieć  on  zastosowanie,

- drobny  sprzęt  ręczny  do  rozkładania  i  profilowania  ręcznego,  w  miejscach  gdzie  sprzęt  mechaniczny  nie  może  mieć   zastosowania,  lub  inny  sprzęt  zaakceptowany  przez  Inżyniera.

- TRANSPORT

- Ogólne  warunki   transportu

Ogólne  warunki  transportu  podano  w  ST  D.00.00.00.  „Wymagania  ogólne „.

- Wybór  środków  transportu

Kruszywo  należy  dostarczać  na  teren  budowy  w  sposób  przeciwdziałający  ,  zanie-

czyszczeniem  i  chronione  przed  wpływami  atmosferycznymi.  Podczas  transportu  kruszywo  powinno  być  zabezpieczone   przed  wysypaniem  i  rozpyleniem.

- WYKONANIE  ROBÓT

5.1..  Ogólne  warunki  wykonywania  robót

Ogólne  warunki  wykonywania  robót  podano  w  ST  D.00.00.00.  „Wymagania  ogólne”.

Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi  do  akceptacji  projekt  organizacji  i  harmonogram  robót  uwzględniające  wszystkie  warunki,  w jakich  będzie  wykonywana  warstwa  odsączająca.  Podłoże  pod  warstwę  powinno  być  przygotowane  zgodnie  ze  specyfikacją  D.04.01.01.  Paliki  lub  szpilki  do  kontroli  ukształtowania  warstwy  odsączającej  powinny  być  wcześniej  przygotowane, odpowiednio  zamocowane  i  utrzymane  w  czasie  robót  przez  Wykonawcę.  Ich  rozmieszczenie  powinno  umożliwić  naciągnięcie  sznurów  lub  linek  do  wytyczenia  robót.  Wykonawca  zobowiązany  jest  na  bieżąco  kontrolować  grunty  w  dnie  koryta  i  oceniać  potrzebę  zastosowania  warstwy  odcinającej lub podsypkowej .

Można  jej  nie  układać  na  odcinkach,  na  których  stwierdzi  się,  że  w  podłożu  zalega  grunt   nie  wysadzinowy    (k  > 8 m/dobę  i   CBR  >  15%).  Na  podłożu  wątpliwym  warstwa  musi  zostać  ułożona.

- Zakres  wykonywanych  robót

- Rozkładanie  kruszywa

Kruszywo  do  wykonanie  warstwy     powinno  być  rozkładane  w  warstwie  o  jednakowej  grubości,  z  zachowaniem  wymaganych  projektowanych  spadków  i  rzędnych  wysokościowych  oraz  projektowanej  szerokości.  Rozłożona  warstwa  powinna  mieć  grubość  do 10 cm   po zagęszczeniu.

- Zagęszczanie  należy    przeprowadzić  bezpośrednio  po  rozłożeniu.  Jakiekolwiek    nierówności  lub  zagłębienia  powstałe  w  czasie  zagęszczania  powinny  być  wyrównane  przez  spulchnienie  warstwy  kruszywa  i  dodanie  lub  usunięcie  materiału,  aż  do  otrzymania  równej  powierzchni.  Zagęszczanie  powinno  być  wykonywane  przy  zachowaniu  optymalnej   wilgotności  zagęszczanego  kruszywa.

Zagęszczanie  należy  prowadzić  przy  zachowaniu  wilgotności  optymalnej  kruszywa,  aż  do  osiągnięcia  wskaźnika  zagęszczenia  kruszywa  >  0,98

Wskaźnik  nośności  CBR  > 40%.  Jeżeli  materiał  został  nadmierna  nawilgocony,  powinien  zostać  osuszony  przez   mieszanie  i napowietrzanie,  a  następnie powtórnie  zagęszczony  zgodnie  z  ST.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  utrzymania  wykonanej  warstwy  w  dobrym  stanie  aż  do  ułożenia  kolejnej  warstwy.  Koszt  ewentualnych  napraw  obciąża  Wykonawcę  robót.

- KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

- Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót

Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  ST  D.00.00.00.  „Wymagania  ogólne”.

- Badania  i  pomiary  wykonanej  warstwy  odsączającej

- Sprawdzenie  kruszywa

W  czasie  robót  należy  prowadzić  następujące  badania  :

- uziarnienie  zgodnie  z  PN-B-06714-15 ; 1991  i  zawartość  ziaren  nieforemnych  zgodnie  z  PN-B-06714-16 ;  1978

- zawartość  zanieczyszczeń  obcych  wg  PN-B-06714-12 ;  1976,

- zawartość  zanieczyszczeń  organicznych  wg  PN-B-06714-26 ; 1978

- wskaźnik  piaskowy  zgodnie  z  BN-64/8931-01,

- wskaźnik  różnoziarnistości,  sprawdzenie  warunku  szczelności  i  wodoprzepuszczalności  dla  każdej  partii  i  nie  rzadziej  niż  na  1500 T  wbudowanego  kruszywa  i  przy  każdej  jego zmianie.

- Sprawdzenie  wykonanej  warstwy     :

- szerokość  warstwy    z  tolerancją  +  10  cm  i  -  5  cm,  przy  zachowaniu  warunku  odchylenia  osi  całej  jezdni  o  max.  3  cm  dla  drogi   nr  8  i  5  cm  dla  pozostałych  dróg,  jeden  pomiar  co  100  m.

- ukształtowanie  pionowe  krawędzi  warstwy  z  tolerancją  + 0 cm i  -  2 cm;  należy  wykonać  1  pomiar  co  20  cm    na  odcinku   prostym  oraz  co  10  m. na krzywych  (w  osi  i  na  krawędziach).

- grubość  warstwy  z  tolerancją  (  10%  grubości  ( w  3  losowo  wybranych  punktach  na  każdej  działce  roboczej  i  nie  rzadziej  niż  1  pomiar  co  100 m.),

- spadek  poprzeczny  z  tolerancją  0,5%  (1  pomiar  co  100 m. i w punktach  charakterystycznych  łuków  poziomych),

- wskaźnik  zagęszczenia  warstwy  musi  być  zgodny  z  ustaleniami  niniejszej  ST  (1  pomiar  co  100 m.),

- wilgotność  gruntu  w  czasie  zagęszczania  z  tolerancją  (  2%  w  stosunku  do   wilgotności  optymalnej   (przynajmniej  2  pomiary  na  każdej  działce  roboczej  i  nie  rzadziej  niż  jeden  raz  na  500 m2),

- równość  podłużna  mierzona  łatą  4-metrową  co  20  m.  na  każdym  pasie  ruchu  z  tolerancją  2  cm, równość  poprzeczna  z  tolerancją  j.w.  ( 1  pomiar  co  100 m.), grubość  warstwy  -  co  najmniej  raz  na  400  m2  z  tolerancją  +  1  cm  i  -  2  cm.

Poziom  jakości  wykonanej  warstwy  odsączającej  należy  uznać  za  zgodny  z  wymaganiami  niniejszej  ST, jeżeli  wszystkie  wyniki  badań  spełniają  wymagania  podane  wyżej.  W  przypadku  stwierdzenia  uchybień  w  wykonaniu, Inżynier  zaleca  wykonanie  poprawek  i  określa  termin  ich  wykonania.

- OBMIAR  ROBÓT

Jednostką  obmiaru  jest  1  m2  prawidłowo  wykonanej  warstwy  odcinającej  o  grubości  jak  w  Dokumentacji  Projektowej.  Obmiar  nie  może  obejmować  jakichkolwiek  powierzchni  nie akceptowanych  przez  Inżyniera.

- ODBIÓR

Odbiór  wykonanej  warstwy  odsączającej  dokonywany  jest  na  zasadach  odbioru  opisanych  w  ST  D.00.00.00.  Inżynier  oceni  wyniki  badań  i  pomiarów  przedłożone  przez  Wykonawcę  zgodnie  z  punktem  6.  W  przypadku  stwierdzenia  usterek  Inżynier  ustali  zakres  robót  poprawkowych  do  wykonania, a Wykonawca  wykona  je  na  koszt  własny  w  ustalonym  terminie.

- PODSTAWA  PŁATNOŚCI

Zasady  ogólne  płatności  podano  w  ST. D.00.00.00.

Płatność  zgodnie  z  jednostkami  obmiaru  wg  pkt  7,  na  podstawie  pomiaru  i  po  sprawdzeniu  jakości  robót.  W  cenę  wykonanej  czynności  wchodzą  :

- prace  pomiarowe,

- dostarczenie  kruszywa  i  wody,

- rozścielenie  kruszywa,

- zagęszczenie  kruszywa,

- utrzymanie  i  ochrona  wykonanej  warstwy,

- przeprowadzenie  wymaganych  pomiarów  i  badań  laboratoryjnych,

- odwiezienie  sprzętu  po  zakończonych  robotach

- PRZEPISY ZWIĄZANE

- Normy  :

PN-B-01102 ;  1996    „skalne  surowce,  podział  i  terminologia”

PN-B-11111 ;  1996    „Kruszywa  naturalne  do   nawierzchni  drogowych.  Żwir  i  mieszanka”

PN-B-06721  ;  1987   „Kruszywa  mineralne.  Pobieranie  próbek”

BN-64/8831 - 01        „Drogi  samochodowe. Oznaczenie  wskażnika  zagęszczenia „

PN-B-06714/12  ;  1976  „  Kruszywa  mineralne. Badania. Oznaczanie  zawartości  zanieczyszczeń  obcych”

PN-B-06714/15  ;  1991  „ Kruszywa  mineralne. Badania. Oznaczania  składu  ziarnowego”

PN-B-06714/26 ;  1978   „ Kruszywa  mineralne .Badania. Oznaczanie  zawartości  zanieczyszczeń  organicznych.”

- Inne  dokumenty

Technologia  robót  drogowych  w  latach  1987 -90.  Wytyczne  G.D.D.P.  Warszawa  1986  wraz  z  póżniejszymi   uzupełnieniami.

OST  D-04.02.01.  Warstwy  odsączające  i  odcinające.  GDDP  Warszawa  1998 r.

- 08. 01. 01.  KRAWĘŻNIKI  BETONOWE  20 X 30  cm  NA  ŁAWIE  BETONOWEJ  Z  OPOREM

- WSTĘP

- Przedmiot  ST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  w ramach kontraktu:

„Przebudowa boiska sportowego w m. Starcza”

Zakres  stosowania  ST

Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt.  1.1.

- Zakres  robót  ujętych  w  ST

- Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  wykonanie  robót  wymienionych  w  pkt.  1.1.  polegające  na  ułożeniu  :

- krawężników   betonowych  o wym.  20 x 30 cm,  które  będą  układane  na  ławie  betonowej  z  oporem.

- Określenia  podstawowe

- Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  polskimi  normami  i  określeniami  podanymi  w  pkt.  1.4.  ST  D. 00.00.00.  „Wymagania  ogólne”.

- Ogólne  wymagania  dotyczące  robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  robót  i  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  SST  i  poleceniami  Inżyniera.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  ST  D.00.00.00.  „Wymagania  ogólne”.

- MATERIAŁY

Do  wykonania  krawężników  trzeba  następujących  materiałów  :

- piasek,  cement  portlandzki  32,5  do  zapraw ,  cement  32,5  do  podsypki,

- zaprawę  cementowo-piaskową  1  : 2,

- podsypka  cementowo - piaskowa,

- wodę

- krawężniki  betonowe  o  wym. 20 x 30  cm

- Wymagania  jakościowe  dla  materiałów  :

Materiały  przeznaczone  do  wbudowania  powinny  spełniać  wymagania  norm :

- piasek  do  zaprawy  cementowo-piaskowej  PN-79/B-06711,

- cement  portlandzki  32,5  PN-B-19701,

- beton  C 12/15  PN-88/B-06250,

- woda    PN-88/B-32250

- Dopuszczalne  wady  i  uszkodzenia

Powierzchnie  krawężników  betonowych  powinny  być  bez  rys,  pęknięć   i  ubytków  betonu,  o  fakturze  z  formy  lub  zatartej. Krawędzie  elementów  powinny  być  równe  i  proste.  Dopuszczalne  wady  oraz  uszkodzenia  powierzchni  i  krawędzi  elementów,  zgodnie  z  BN-80/6775-03/01,  nie  powinny  przekraczać  wartości  podanych  w tablicy  3.

Tablica  3.  Dopuszczalne  wady  i  uszkodzenia  krawężników  betonowych

Rodzaj   wad  i  uszkodzenia                                                                    Dopuszczalna  wielkość  wad

i uszkodzeń

Gatunek  I     Gatunek  II

Wklęsłość  lub  wypukłość  powierzchni  krawężników   w  mm                  2                        3

Szczerby  i  uszkodzenia        ograniczających  powierzchnie                    niedopuszczalne

krawędzi  i  naroży                 górne  (ścieralne)  mm

ograniczających  pozostałe

powierzchnie  -  liczba  maks.                      2                         2

długość,  mm  maks.                                 20                       40

głębokość ,  mm  maks.                            6                        10

- Składowanie

Krawężniki  betonowe  mogą  być  przechowywane  na  składowiskach  otwartych,  posegregowane  według  typów,  rodzajów,  odmian  gatunków  i  wielkości.  Krawężniki betonowe  należy  układać  z  zastosowaniem  podkładek  i  przekładek  drewnianych  o wymiarach  :  grubość  2,5  cm.  szerokość  5  cm,  długość  min.  5  cm  większa  niż  szerokość  krawężnika.

- Beton  i  jego  składniki

- Beton  do  produkcji  krawężników

Do  produkcji  krawężników  należy  stosować  beton  wg  PN-B-06250,  klasy  C20/ 25  i  C25/ 30.  W  przypadku  wykonywania   krawężników  dwuwarstwowych,  górna  (licowa)  warstwa  krawężników  powinna  być  wykonana  z  betonu  klasy  C  25/30.  Beton  użyty  do  produkcji  krawężników  powinien  charakteryzować  się :

- nasiąkliwością  poniżej  4%

- ścieralnością  na  tarczy  Bochmego,  dla  gatunku  1  :  3  mm

- mrozoodpornością  i  wodoszczelnością,  zgodnie  z  normą  PN-B-06250.

- Cement

cement  stosowany  do  betonu  powinien  być  cementem  portlandzkim  klasy  niższej  niż  „32,5”

wg  PN-B-19701.  Przechowywanie  cementu  powinno  być  zgodne  z  BN-88/6731-08.

- Kruszywo

Kruszywo  powinno  odpowiadać  wymaganiom  PN-B-06712.  Kruszywo  należy  przechowywać  w  warunkach  zabezpieczających   je  przed  zanieczyszczeniem, zmieszaniem  z  kruszywami  innych  asortymentów,  gatunków  i  marek.

- Woda

Woda  powinna  być  odmiany  „1”  i  odpowiadać  wymaganiom  PN-B-32250.

- Materiały  na  podsypkę  i  do  zapraw.

Piasek  na  podsypkę  cementowo-piaskową  powinien  odpowiadać  wymaganiom  PN-B-06712,  a  zaprawy  cementowo-piaskowej  PN-B-06711.  Cement  na  podsypkę  i  zaprawy  cementowo-piaskowej   powinien  być  cementem  portlandzkim  klasy  nie  mniejszej  niż  „32,5”,  odpowiadający  wymaganiom  PN-B-19701.

Woda  powinna  być  odmiany  „1”  i  odpowiadać  wymaganiom  PN-B-32250.

- Materiały  na  ławy .

Do  wykonania  ław  pod  krawężniki  należy  stosować,  dla  :

ławy  betonowej  -  beton  klasy  B 10  wg  PN-B-06250.

- Masa  zalewowa

Masa  zalewowa,  do  wypełnienia  szczelin  dylatacyjnych  na  gorąco,  powinna  odpowiadać  wymaganiom

BN-74/6771-04  lub  aprobaty  technicznej.

- SPRZĘT

- Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu

Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  ST  D.00.00.00.  „Wymagania  ogólne”.  Pkt.  3.

- Sprzęt

Roboty  wykonuje  się  ręcznie  przy  zastosowaniu  :

- betoniarek  do  wytwarzania  betonu  i  zapraw  przygotowania  podsypki  cementowo-piaskowej, wibratorów  płytowych,  ubijaków  ręcznych  lub  mechanicznych.

- TRANSPORT

Do  transportu  kruszyw  może  być  użyty  dowolny  środek  transportu  zaakceptowany  przez  Inżyniera.

Elementy  prefabrykowane  należy  przewozić  samochodami  skrzyniowymi  zabezpieczając  materiały  przed  przesuwaniem  się  i  uszkodzeniom.

5  WYKONANIE  ROBÓT

- Ułożenie  krawężnika

- Koryto  pod  krawężnik

Krawężniki  będą  układane  w  miejscu   krawężników  wcześniej  rozebranych.

Przygotowanie  koryta  obejmuje  :

- wykonanie  wykopu  na  pełną  szerokość  ławy  z  oporem,

- oczyszczenie  odkrytych  powierzchni  ławy  betonowej

- Ława  pod  krawężnik

Przygotowanie  ławy  betonowej  obejmuje  :

- ułożenie  szalowania  dla  ławy  z  oporem,

- wykonanie  uzupełnienia  grubości  ławy  z  oporem  betonem  C 12/15

Beton  należy  rozścielać,  wyrównać  i  zagęścić  ręcznie  lub  mechanicznie  w  przygotowanym  korycie  lub  szalowaniu.  Uzupełnienia  w  przedziale  grubości  2 - 5 cm  wykonane z  podsypki  cementowo-piaskowej  lub  betonu  C 12/15 nie  wymagają  szalowania.  W  pogrubionej  ławy  wykonać  szczeliny dylatacyjne  w  miejscach  ich  występowania  w  ławie  istniejącej.  Szczeliny  należy  wypełnić  podgrzaną  do  temperatury  150 - 170 ( C  bitumiczną  masą  zalewową.

- Ułożenie  krawężników

Na  gotowej  ławie  betonowej  z  oporem  krawężniki  należy  układać  na  podsypce   cementowo-piaskowej  o  gr.  5  cm.  Skład  podsypki :  200  kg  cementu  „32,5”  na  1  m3  piasku.  Krawężnik  powinien  posiadać  do  projektowanej  nawierzchni  światło  16  cm.  Niweleta  podłużna  krawężników  powinna  być  zgodna  z  projektowaną  niweletą  krawędzi  jezdni  z  zachowaniem  wymaganego,  określonego  wyżej  światła.  Tylną  ścianę  krawężnika  należy  obsypać  materiałem  przepuszczalnym  i  zagęścić.

- Wypełnienie  spoin

Spoiny  wypełnione  będą  zaprawą  cementowo-piaskową  o   składzie :  300 kg  cementu  „32,5”  na  1  m3  piasku.  Nad  szczelinami  dylatacyjnymi  ław,  w  odstępach  co  50  m.,  spoiny  krawężników  należy  wypełnić  bitumiczną  masą  zalewową.  Wszystkie  spoiny  wypełnia  się  na  pełną  głębokość.

- Roboty  ziemne

- Wykop  pod  krawężnik    -  należy  wykonać  ręcznie,  a  dno  wykopu  wyprofilować  i  zagęścić.  Wskaźnik  zagęszczenia   nie  powinien  być  mniejszy  niż  0,97.

- Spoiny,  -  których  szerokość  nie  powinna  być  większa  niż  1  cm,  po  oczyszczeniu  nleży  wypełnić  zaprawą  cementowo-piaskową  przy  użyciu  300  kg  cementu  „32,5”  na  1 m3 piasku.  Spoiny  muszą  być  wypełnione  całkowicie  na  pełną  głębokość.

- KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

- Kontrola  jakości  materiałów

Wbudowane  materiały  powinny  spełniać  wymagania  podane  w  pkt.  2.  Przed  wbudowaniem  Wykonawca  powinien  dostarczyć  Inspektorowi  badania  laboratoryjne  w  zakresie  wymienionym  w

pkt.  2.1.3.1.

- Kontrola  jakości  wykonania

- Sprawdzenie  ław

Przy  wykonywaniu  ław  badaniu  podlegają  :

- zgodność  profilu  podłużnego górnej  powierzchni  ław  z  dokumentacją  projektową,

- profil  podłużny  górnej  powierzchni  ławy  powinien  być  zgodny  z  projektowaną  niweletą.  Dopuszczalne  odchylenia  mogą  wynosić  (  1  cm  na  każde  100 m.  ławy.

Wymiary  ław  :

Wymiary  ław  należy  sprawdzić  w dwóch  dowolnie  wybranych  punktach  na  każde  100 m.  ławy.  Tolerancje  wymiarów  wynoszą  :

- dla  wysokości  (  10%  wysokości  projektowanej,

- dla  szerokości  (  10%  szerokości  projektowanej.

Równość  górnej  powierzchni  ław.

Równość  górnej  powierzchni  ławy  sprawdza  się  przez  przyłożenie  w  dwóch  punktach,  na  każde  100  m.  ławy,  trzymetrowej  łaty.  Prześwit  pomiędzy  górną  powierzchnią  ławy  i  przyłożoną  łatą  nie  może  przekraczać  1  cm.

Zagęszczenie  ław.

Zagęszczenie  ław  bada  się  w  dwóch  przekrojach  na  każde  100  m.  Ławy  ze  żwiru  lub  piasku  nie  mogą  wykazywać  śladu  urządzenia  zagęszczającego.

Odchylenie  linii ław  od  projektowanego  kierunku.

Dopuszczalne  odchylenie  linii ław  od  projektowanego  kierunku  nie  może  przekraczać  (  2  cm  na  każde  100 m.  wykonanej  ławy.

- Sprawdzenie  ustawienia  krawężników

Przed  wbudowaniem  krawężników  Wykonawca  winien dostarczyć  Inspektorowi  badania  laboratoryjne  w  zakresie  wymienionym  w  pkt.  2.1.3.1.  Przy  ustawieniu  krawężników  należy  sprawdzać  :

- dopuszczalne  odchylenia  linii krawężników  w  poziomie  od  linii  projektowanej,  które  wynosi  (  1  cm  na  każde  100 m.  ustawionego  krawężnika,

- dopuszczalne  odchylenie  niwelety  górnej  płaszczyzny  krawężnika  od  niwelety  projektowanej,  które  wynosi  (  1  cm  na  każde  100  m.  ustawionego  krawężnika.

- równość  górnej  powierzchni  krawężników,  sprawdzane  przez  przyłożenie  w  dwóch  punktach  na  każde  100 m.  krawężnika,  trzymetrowej  łaty,  przy  czym  prześwit  pomiędzy  górną  powierzchnią  krawężnika  i  przyłożoną  łatą  nie  może  przekraczać  1  cm.

- dokładność  wypełnienia  spoin  bada  się  co  10 m.  Spoiny  muszą  być  wypełnione  całkowicie  na  pełną  głębokość.

- OBMIAR  ROBÓT

- Ogólne  zasady  obmiaru  robót

Ogólne  zasady  obmiaru  robót  podano  w  ST D.00.00.00.  „Wymagania  ogólne”  pkt. 7.

- Jednostka  obmiarowi

Jednostką  obmiarową  jest  m.  (metr)  ustawionego  krawężnika  betonowego.

- ODBIÓR  ROBÓT

- Tolerancja  wykonania

- Wymiary  ławy  betonowej

Grubość  (  10%  grubości  projektowanej  szerokości  -  (  10%  szerokości  projektowanej.

Krawężniki  w  planie  :  dopuszcza  się  odchylenia  od  linii  projektowanej,  wielkości  (  1  cm  na  każde  100 m.  wykonanego  krawężnika.  Niweleta  krawężnika  -  dopuszcza  się  odchylenia  górnej  płaszczyzny  od  niwelety  projektowanej  wielkości  (  1  cm  na  każde  100  m.  wykonanego  krawężnika.  Równość  górnej  powierzchni  krawężnika  -  prześwit  pomiędzy  górną  powierzchnią  krawężnika, a  przyłożoną   trzymetrową  łatą  murarską  nie  może  przekraczać  1  cm.  Szerokość  spoin  -  nie  większa  niż  1  cm.

- PODSTAWA  PŁATNOŚCI

- Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności

Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  ST  D.00.00.00. „Wymagania  ogólne”

pkt   9.

- Cena  jednostki  obmiarowej

Cena  wykonania  1  m.  krawężnika  betonowego  obejmuje :

- prace  pomiarowe  i  roboty  przygotowawcze,

- dostarczenie  materiałów  na  miejsce  wbudowania,

- wykonanie  koryta  pod  ławę,  ew.  wykonanie  szalunku,

- wykonanie  ławy,  wykonanie  podsypki

- ustawienie  krawężników  na  podsypce  (piaskowej  lub  cementowo-piaskowej),

- wypełnienie  spoin  krawężników  zaprawą, ew.  zalanie  spoin  masą  zalewową,

- zasypanie  zewnętrznej  ściany  krawężnika  gruntem  i  ubicie,

- przeprowadzenie  badań  i  pomiarów  wymaganych  w  specyfikacji  technicznej.

- PRZEPISY  ZWIĄZANE

- Normy

- PN-B-06050	Roboty  ziemne  budowlane

- PN-B-06250	Beton  zwykły.

- PN-B-06251	Roboty  betonowe  i  żelbetowe

- PN-B-06711	Kruszywo  mineralne. Piasek  do  zapraw  budowlanych.

- PN-B-06712	Kruszywa  mineralne  do  betonu  zwykłego.

- PN-B-10021	Prefabrykaty  budowlane  z  betonu. Metody  pomiaru  cech  geometrycznych

- PN-B-11111	Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni  drogowych. Żwiry.

- PN-B-11112	Kruszywa  mineralne. Kruszywo  łamane  do  nawierzchni  drogowych.

- PN-B-11113.	Kruszywa mineralne. Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni  drogowych. Piasek

- PN-B-19701	Cement. Cement powszechnego  użytku. Skład ,  wymagania  i  ocena  zgodności

- PN-B-32250	Materiały  budowlane. Woda  do  betonów  i  zapraw.

- BN-88/6731-08  Cement.  Transport  i  przechowywanie.

- BN-74/6771-04  Drogi  samochodowe.  Masa  zalewowa.

- BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy  nawierzchni  dróg,  ulic

parkingów  i  torowisk  tramwajowych. Wspólne  wymagania i  badania

- BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy  nawierzchni  dróg,  ulic,

parkingów  i  torowisk  tramwajowych. Krawężniki  o  obrzeża  chodnikowe

16  BN-64/8845-02        Krawężniki  uliczne.  Warunki  techniczne  ustawiania  i  odbioru.

- Inne  dokumenty

Katalog  powtarzalnych  elementów  drogowych  (KPED),  Transprojekt -  Warszawa  1979  i  1982 r.

- 08.02.02.  CHODNIKI  Z  BRUKOWEJ  KOSTKI  BETONOWEJ  GR.  6   cm

- WSTĘP

- Przedmiot  ST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonanie  i  odbioru  robót  w ramach kontraktu:

„Przebudowa boiska sportowego w m. Starcza”

- Zakres  stosowania  ST

Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt.  1.1.

- Zakres  robót  ujętych  ST

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  wykonanie  robót  wymienionych  w  pkt.  1.1.  polegające  na  wykonaniu  chodników  z  brukowej  kostki  betonowej  gr.  6  cm.

- Określenia  podstawowe

- Betonowa  kostka  brukowa  -  kształtka  wytwarzana  z  betonu  metodą  wibroprasowana.  Produkowana  jest  jako  kształtka  jednowarstwowa  lub  w  dwóch  warstwach  połączonych  ze  sobą  trwale  w  fazie  produkcji.

- Pozostałe  określenia  podstawowe  -  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  i  z  definicjami  podanymi  w  ST  D. 00.00.00.  „Wymagania  ogólne”.

- Ogólne  wymagania  dotyczące  robót

Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  ST  D. 00.00.00.  „Wymagania  ogólne”.

- MATERIAŁY

- Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  ST  D.00.00.00. „Wymagania  ogólne”.

- Betonowa  kostka  brukowa  -  wymagania

- Aprobata  techniczna

Warunkiem  dopuszczenia  do  stosowania  betonowej  kostki  brukowej  w  budownictwie  drogowym  jest  posiadanie  aprobaty  technicznej,  wydanej  przez  uprawnioną  jednostkę.

- Wygląd  zewnętrzny

Struktura  wyrobu  powinna  być  zwarta,  bez  rys,  pęknięć,  plam  i  ubytków.  Powierzchnia  górna  kostek  powinna  być  równa  i  szorstka,  a  krawędzie  kostek  równe  i  proste,  wklęśnięcia  nie  powinny  przekraczać  2  mm  dla  kostek  o  grubości  <  80 mm.

- Kształt,  wymiary  i  kolor  kostki  brukowej

Do  wykonania  nawierzchni  chodnika  stosuje  się  betonową  kostkę  brukową  o  grubości  60  mm.  Kostki  o  takiej  grubości  są  produkowane  w  kraju.  Tolerancje  wymiarowe  wynoszą  :

- na  długości     (  3  mm

- na  szerokości   (  3  mm

- na  grubości   (  5  mm

Kolory  kostek  produkowanych  aktualnie  w  kraju  to  :  szary,  ceglany,  klinkierowy,  grafitowy,  i  brązowy.

- Cechy  fizykomechaniczne  betonowych  kostek  brukowych

Wibroprasowana  betonowa  kostka  brukowa  powinna  odpowiadać  wymaganiom  zgodnie  z  zaleceniami  IBDiM  o  udzielenie  aprobat  technicznych  nr  Z/96-03-002  z  1998 r.  Badania  techniczne  należy  wykonać  zgodnie  z  procedurami  badawczymi  IBDiM  :

- wygląd  zewnętrzny  wg  PB-TW-01/96,

- kształt  i  wymiary  wg  PB-TW-02/96

- wytrzymałość  na  ściskanie  wg  PB-TW-03/96,

- mrozoodporność   wg  PB-TW-04/96,

- nasiąkliwość  wg  PB-TW-05/96,

- ścieralność  wg  PB-TW-06/96,

- szorstkość  wg  PB-TN-3/4/96,

Kształt  kotki  Wykonawca  uzgodni  z  Inżynierem.

- Materiały  do  produkcji  betonowych  kostek  brukowych

- Cement

Do  produkcji  kostki  brukowej  należy  stosować  cement  portlandzki,  bez  dodatków  klasy  nie  niższej  niż  „32,5”.  Zaleca  się  stosowanie  cementu  o  jasnym  kolorze.  Cement  powinien  odpowiadać  wymaganiom

PN-B-1970; 97,  PN-B-19705; 98,  PN-B-30010; 90,  PN-B-30011; 80

- Kruszywo  do  betonu

Należy  stosować  kruszywa  mineralne  odpowiadające  wymaganiom  PN-B-06712; 86,  zgodnie  z  PN-B-06250; 98.  Uziarnienie kruszywa  powinno  być  ustalone  w  recepcie  laboratoryjnej  mieszanki  betonowej,  przy  założonych  parametrach  wymaganych  dla  produkowanego  wyrobu.

- Woda

Woda  powinna  być  odmiany  „1”  i  odpowiadać  wymaganiom  PN-B-32250; 89.

- Dodatki

Do  produkcji  kostek  brukowych  stosuje  się  dodatki  w  postaci  plastyfikatorów  i  barwników,  zgodnie  z  receptą  laboratoryjną.  Plastyfikatory  zapewniają  gotowym  wyrobom  wytrzymałość,  mniejszą  nasiąkliwość  i  większą  odporność  na  niskie  temperatury  i  działanie  soli.  Stosowane  barwniki  powinny  zapewnić  kostce  trwałe  wybarwienie.  Powinny  to  być  barwniki  nieorganiczne.  Dodatki  powinny  spełniać  wymagania  PN-B-32250; 89  odpowiednich  norm  przedmiotowych  lub  aprobat  technicznych.

- SPRZĘT

- Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu    -  podano  w  ST  D.00.00.00.  „Wymagania  ogólne”.

- Sprzęt  do  wykonania  chodnika  z  kostki  brukowej

Małe  powierzchnie  chodnika  z  kostki  brukowej  wykonuje  się  ręcznie.  Jeśli  powierzchnie  są duże,  a  kostki  brukowe  mają  kształt  jednolity  i  kolor,  można  stosować  mechaniczne  urządzenia

układające.  Urządzenie  składa  się  z  wózka  i  chwytaka  sterowanego  hydraulicznie,  służącego  do  prze-

noszenia  z  palety  warstwy  kostek  na  miejsce  ich  ułozenia.  Do  zagęszczania  nawierzchni  stosuje  się

wibratory  płytowe  z  osłoną  z  tworzywa  sztucznego.

- TRANSPORT

- Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu.   -  podano  w  ST  D.00.00.00.  „Wymagania ogólne”.

- Transport  betonowych  kostek  brukowych

Uformowane  w  czasie  produkcji  kostki  betonowe  układane  są  warstwowo  na  palecie.  Po  uzyskaniu  wytrzymałości  betonu  min. 0,7  wytrzymałości  projektowanej,  kostki  przewożone  są  na  stanowisko, gdzie  specjalne  urządzenie  pakuje  je  s  folię  i  spina  taśmą  stalową,  co  gwarantuje  transport  samochodami  w  nienaruszonym  stanie.  Kostki  betonowe  można  również  przewozić  samochodami  na  paletach  transportowych  producenta.

5..WYKONANIE  ROBÓT

- Ogólne  zasady  wykonania  robót

Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano  w  ST  D. 00.00.00. „Wymagania  ogólne”.

- Koryto  pod  chodnik

Koryto  wykonane  w  podłożu  powinno  być  wyprofilowane  zgodnie  z  projektowanymi  spadkami  podłużnymi  i  poprzecznymi  oraz  zgodnie  z  wymaganiami  podanymi  w  ST  D-04.01.01.  „Koryto  wraz  z  profilowaniem  i  zagęszczeniem  podłoża”.  Wskażnik  zagęszczenia  koryta  nie  powinien  być  mniejszy  niż  0,97  według  normalnej  metody  Proctora.  Jeżeli  dokumentacja  projektowa  nie  określa  inaczej,  to  nawierzchnię  chodnika  z  kostki  brukowej  można  wykonywać  bezpośrednio  na  podłożu  z  gruntu  piaszczystego  o  WP > 35  w  uprzednio  wykonanym  korycie.

- Podsypka

Na  podsypkę  należy  stosować  piasek  odpowiadający  wymaganiom  PN-B-06712.  Grubość  podsypki  po  zagęszczeniu  powinna  zawierać  się  w  granicach  od  3  do  5  cm.  Podsypka  powinna  być  zwilżona  wodą,  zagęszczona  i  wyprofilowana.

- Układanie  chodnika z  betonowych  kostek  brukowych

Z  uwagi  na  różnorodność  kształtów  i  kolorów  produkowanych  kostek,  możliwe  jest  ułożenie  dowolnego  wzoru  -  wcześniej  ustalonego  w  dokumentacji  projektowej  lub  zaakceptowanego  przez  Inżyniera.  Kostkę  układa  się  na  podsypce  lub  podłożu  piaszczystym  w  taki  sposób,  aby  szczeliny  między  kostkami  wynosiły  od  2  do  3  mm.  Kostkę  należy  układać  ok.  1,5  cm  wyżej  od  projektowanej  niwelety  chodnika,  gdyż  w  czasie  wibrowania  (ubijania)  podsypka  ulega  zagęszczeniu.

Po  ułożeniu  kostki,  szczeliny  należy  wypełnić  piaskiem,  a  następnie  zamieść  powierzchnię  ułożonych  kostek  przy  użyciu  szczotek  ręcznych  lub  mechanicznych  i  przystąpić  do  ubijania  nawierzchni  chodnika.  Do  ubijania  ułożonego  chodnika  z  kostek  brukowych,  stosuje  się  wibratory  płytowe  z  osłoną  z  tworzywa  sztucznego  dla  ochrony  kostek  przed  uszkodzeniem  i  zabrudzeniem.  Wibrowanie  należy  prowadzić  od  krawędzi  powierzchni  ubijanej  w  kierunku  środka  i  jednocześnie  w  kierunku  poprzecznych  kształtek.  Do  zagęszczenia  nawierzchni  z  betonowych  kostek  brukowych  nie  wolno  używać  walca.  Po  ubiciu  nawierzchni  należy  uzupełnić  szczeliny  materiałem  do  wypełnienia  i  zamieść  nawierzchnię.  Chodnik  z  wypełnieniem  spoin  piaskiem nie  wymaga  pielęgnacji  -  może  być  zaraz  oddany  do  użytkowania.

- KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

- Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót

Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  ST  D. 00.00.00.  „Wymagania  ogólne”.

- Badania  przed  przystąpieniem  do  robót

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  posiadać  na  daną  partię  materiału  wyniki  badań  laboratoryjnych  zgodną  z  pkt.  2.2.4.

- Badania  w  czasie  robót

- Sprawdzenie  podłoża

Sprawdzenie  podłoża  polega  na stwierdzeniu  zgodności  z  dokumentacją  projektową  i  odpowiednimi  SST

Dopuszczalne  tolerancje  wynoszą  dla  :  głębokości   koryta  o szer.  do  3,0 m.  (  1  cm,  o  szerokości  powyżej  3,0  m.  (  2  cm.  Szerokości  koryta  (  5,0 cm.

- Sprawdzenie  podsypki

Sprawdzenie  podsypki  w  zakresie  grubości  i  wymaganych  spadków  poprzecznych  i  podłużnych  polega  na  stwierdzeniu  zgodności  z  dokumentacją  projektową  oraz  pkt.  5,3  niniejszej  SST.

- Sprawdzenie  wykonania  chodnika

Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  chodnika  z  betonowych  kostek  brukowych  polega  na  stwierdzeniu  zgodności  wykonania  z  dokumentacją  projektową  oraz  wymaganiami  pkt.  5,5  niniejszej  SST.  Pomierzenie  szerokości  spoin,  sprawdzenie  prawidłowości  ubijania  (wibrowania),   sprawdzenie  prawidłowości  wypełnienia  spoin,  sprawdzenie,   czy  przyjęty  deseń  (wzór)  i  kolor  nawierzchni  jest  zachowany.

- Sprawdzenie  cech  geometrycznych  chodnika

- Sprawdzenie  równości  chodnika

Sprawdzenie  równości  nawierzchni  przeprowadzić  należy  łatą  co  najmniej  raz  na  każde  150  do  300 m2

ułożonego  chodnika  i  w  miejscach  wątpliwych,  jednak  nie  rzadziej  niż  raz  na  50  m.  chodnika.

Dopuszczalny  prześwit  pod  łatą  4  metrową  nie  powinien  przekraczać  1,0  cm.

- Sprawdzenie  profilu  podłużnego

Sprawdzenie  profilu  podłużnego  przeprowadzić  należy  za  pomocą  niwelacji,  biorąc  pod  uwagę  punkty

charakterystyczne,  jednak  nie  rzadziej  niż  co  100 m.  Odchylenia  od  projektowanej  niwelety  w  punktach  załamania  niwelety  nie  mogą  przekraczać  (  3  cm.

- Sprawdzenie  przekroju  poprzecznego

Sprawdzenie  przekroju  poprzecznego  dokonywać  należy  szablonem  z  poziomicą,  co  najmniej  raz  na  każde  150  do  300 m2  chodnika  i  w  miejscach  wątpliwych,  jednak  nie  rzadziej  niż  co  50 m.

Dopuszczalne  odchylenia  od  projektowanego  profilu  wynoszą  (  0,3%.

- OBMIAR  ROBÓT

- Ogólne  zasady  obmiaru  robót

Ogólne  zasady  obmiaru  robót  podano  w  ST  D.00.00.00.  „Wymagania  ogólne”.

- Jednostka  obmiarowa

Jednostką  obmiarową  jest  m2  wykonanego  chodnika  z  brukowej  kostki  betonowej.

- ODBIÓR  ROBÓT

Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST  D.00.00.00.  „Wymagania  ogólne”.  Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  SST  i  wymaganiami  Inżyniera,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem  tolerancji  wg  pkt.  6  dały  wyniki  pozytywne.

- PODSTAWA  PŁATNOŚCI

- Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy

Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  ST  D.00.00.00.  „Wymagania  ogólne”.

- Cena  jednostki  obmiarowej

Cena  wykonania  1  m2  chodnika  z  brukowej  kostki   betonowej  obejmuje  :

- prace  pomiarowe  i  roboty  przygotowawcze,

- dostarczenie  materiałów  na  miejsce  wbudowania,

- wykonanie  koryta  ew.  wykonanie  warstwy  odsączającej,  wykonanie  podsypki,

- ułożenie  kostki  brukowej  wraz  z  zagęszczeniem  i  wypełnieniem  szczelin,

- przeprowadzenie  badań  i  pomiarów  wymaganych  w  specyfikacji  technicznej.

- PRZEPISY  ZWIĄZANE

- Normy

- PN-B-04111	Materiały  kamienne.  Oznaczanie  ścieralności  na  tarczy  Bochmego

- PN-B-06250	Beton  zwykły

- PN-B-06712	Kruszywa  mineralne  do   betonu zwykłego

- PN-B-19701	Cement. Cement  powszechnego użytku. Skład, wymagania  i  ocena  zgodności.

- PN-B-32250	Materiały  budowlane.  Woda  do  betonów  i  zapraw

- BN-68/8931-01   Drogi  samochodowe. Oznaczenie  wskażnika  piaskowego

- Inne  dokumenty   -    nie  występują.

- 08. 03. 01.  OBRZEŻA   BETONOWE

- WSTĘP

- Przedmiot  ST

Przedmiotem  niniejszej specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych z ustawieniem obrzeży betonowychw ramach kontraktu:

„Przebudowa boiska sportowego w m. Starcza”

Zakres  stosowania  ST

Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt.  1.1.

- Zakres  robót  ujętych  ST

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmuje  wszystkie  czynności  umożliwiające  wykonanie  robót  wymienionych  w  pkt.  1.1.  polegające  na  wykonaniu  obrzeży  betonowych – obramowanie płyty boiska oraz chodnika na koronie nasypu trybuny.

- Określenia  podstawowe

- Obrzeża  chodnikowe -   prefabrykowane  belki  betonowe  rozgraniczające  jednostronnie  lub  dwustronnie  ciągi  komunikacyjne  od  terenów  nie  przeznaczonych  do  komunikacji.

- Pozostałe  określenia    podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  .

- definicjami  podanymi  w  ST  D.00.00.00.  „Wymagania  ogólne”.

- Ogólne  wymagania  dotyczące  robót   -  podano  w  ST D.00.00.00.  „Wymagania  ogólne”.

- MATERIAŁY

- Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwanie  i  składowania  podano  w  ST  D.00.00.00.

„Wymagania  ogólne”.

- Stosowane  materiały

Materiałami  stosowanymi  są  :

- obrzeża  odpowiadające  wymaganiom  BN-80/6775-04/04  i  BN-80/6775-03/01,

- żwir  lub  piasek  do  wykonania  ław  wg  PN-B-11111,

- cement  wg  PN-B-19701,

- piasek  do  zapraw  wg  PN-B-06711,

- beton  użytyt  do  elementów  prafabrykowanych  powinien  charakteryzować  się  nasiąkliwością  4 %  oraz  mrozoodpornością  i  wodoszczelnością  zgodnie  z  normą  PN-B-06250;  1988.

- Składowanie

Betonowe  obrzeża  chodnikowe  mogą  być  przechowywane  na  składowiskach  otwartych,  posegregowane  według  rodzajów  i  gatunków.  Betonowe  obrzeża  chodnikowe  należy  układać  z  zastosowaniem  podkładek  i  przekładek  drewnianych  o  wymiarach  co  najmniej  grubość  2,50  cm,  szerokość  5  cm,  długość  minimum  5  cm  większa  niż  szerokość  obrzeża.

- Beton  i  jego  składniki

Do  produkcji  obrzeży  należy  stosować  beton  według  PN-B-06250,  klasy  C 20/ 25  i  C 25/30

- SPRZĘT

- Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu

Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  ST  D.00.00.00.  „Wymagania  ogólne”.

- Sprzęt  do  ustawiania  obrzeży

Roboty  wykonuje  się  ręcznie  przy  zastosowaniu  drobnego  sprzętu  pomocniczego.

- TRANSPORT

- Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu

Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST  D.00.00.00.  „Wymagania  ogólne”.

- Transport  obrzeży  betonowych

Betonowe  obrzeża  chodnikowe  mogą być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu  po  osiągnięciu  przez  beton  wytrzymałości  minimum  0,7  wytrzymałości  projektowanej.  Obrzeża  powinny  być  zabezpieczone  przed  przemieszczeniem  się  i  uszkodzeniu  w  czasie  transportu.

5  WYKONANIE  ROBÓT

- Ogólne  zasady  wykonania  robót  -   podano  w  ST  D.00.00.00.  „Wymagania  ogólne”.

- Ustawienie  betonowych  obrzeży  chodnikowych

Betonowe  obrzeża  chodnikowe  należy  ustawiać  na  wykonanym  podłożu  w  miejscu  i  ze  światłem

(odległością  górnej  powierzchni  obrzeża  od  ciągu  komunikacyjnego)  zgodnym  z  ustaleniami  dokumentacji  projektowej.  Zewnętrzna  ściana  obrzeża  powinna  być  obsypana  piaskiem,  żwirem  lub  miejscowym  gruntem  przepuszczalnym, starannie  ubitym.

Spoiny  nie  powinny  przekraczać  szerokości  1  cm.  Należy  wypełnić  je  piaskiem lub  zaprawą  cementowo-piaskową  w  stosunku  1  :  2.  Spoiny  przed  zalaniem  należy  oczyścić  i  zmyć  wodą.  Spoiny  muszą  być  wypełnione  całkowicie  na  pełną  głębokość.

- KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

- Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót   -   podano  w  ST  D.00.00.00.  „Wymagani  ogólne”.

- Badania  przed  przystąpieniem  do  robót

Przed  przystąpieniem  do robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  materiałów  przeznaczonych  do  ustawienia  betonowych  obrzeży  chodnikowych  i  przedstawić  wyniki  tych  badań  Inżynierowi  do  akceptacji.  Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  należy  przeprowadzić  na  podstawie  oględzin  elementu  przez  pomiar  i  policzenie  uszkodzeń  występujących  na  powierzchniach  i  krawędziach  elementu,  zgodnie

z  wymaganiami  tablicy  3.  Pomiary  długości  i  głębokości  uszkodzeń  należy  wykonać  za  pomocą  przymiaru  stalowego  lub  suwmiarki  z  dokładnością  do  1  mm  zgodnie  z  ustaleniami  PN-B-10021.

Sprawdzenie  kształtu  i  wymiarów  elementów  należy  przeprowadzić  z  dokładnością  do  1 mm  przy  użyciu  suwmiarki  oraz  przymiaru  stalowego  lub  taśmy,  zgodnie  z wymaganiami  tablicy  1  i  2..

Sprawdzenie  kątów  prostych  w  narożach  elementów  wykonuje  się  przez  przyłożenie  kątownika  do  badanego  naroża  i  zmierzenia  odchyłek  z  dokładnością  do  1  mm.  Badania  pozostałych  materiałów  powinny  obejmować  wszystkie  właściwości  określone  w  normach  podanych  dla  odpowiednich  materiałów  wymienionych  w  pkt.  2.

- Badania  w  czasie  robót

W  czasie  robót  należy  sprawdzać  wykonanie  :

- koryta  pod  podsypkę  (ławę)  -  zgodnie  z  wymaganiami  pkt.  5.2.

- podłoża  z  rodzimego  gruntu  piaszczystego  lub  podsypki  (ławy)  ze  żwiru  lub  piasku  -  zgodnie  z  wymaganiami  pkt.  5.3.

- ustawienia  betonowego  obrzeża  chodnikowego  -  zgodnie  z  wymaganiami  pkt.  5.4.  przy  dopuszczalnych  odchyleniach:  linii  obrzeża  w  planie,  które  może  wynosić  (  2  cm  na  każde  100  m.  długości  obrzeża,

- niwelety  górnej  płaszczyzny  obrzeża,  które  może  wynosić  (  1  cm  na  każde  100 m.  długości  obrzeża

- wypełnienia  spoin,  sprawdzenie  co  10  metrów,  które  powinno  wykazywać  całkowite  wyplenienie  badanej  spoiny  na  pełną  głębokość.

- OBMIAR  ROBÓT

- Ogólne  zasady  obmiaru  robót   -  podano  w  ST  D.00.00.00.  „Warunki  ogólne”.

- Jednostka  obmiarowa

Jednostką  obmiarową  jest  m.  (metr)  ustawionego  obrzeża  chodnikowego.

- ODBIÓR  ROBÓT

- Ogólne  zasady  odbioru  robót  -   podano  w  ST D.00.00.00.  „Wymagania  ogólne”.

Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  ST  i  wymaganiami  Inżyniera,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem  tolerancji  wg  pkt.  6  dały  wyniki  pozytywne.

- Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu

Odbiorowi  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  podlegają  :

- wykonanie  koryta,

- wykonana  podsypka

- PODSTAWA  PŁATNOŚCI

- Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności   -  podano  w  ST  D.00.00.00.  „Wymagania  ogólne”

- Cena  jednostki  obmiarowej

Cena  wykonania  1  m.  betonowego  obrzeża  chodnikowego  obejmuje  :

- prace  pomiarowe  i  roboty  przygotowawcze,

- dostarczenie  materiałów,

- wykonanie  koryta,

- rozścielenie  i  ubicie  podsypki,

- ustawienie  obrzeża  i  wypełnienie  spoin,

- obsypanie  zewnętrznej  ściany  obrzeża,

- wykonanie  badań  i  pomiarów  wymaganych  w  specyfikacji  technicznej.

- PRZEPISY  ZWIĄZANE

- Normy

- PN-B-06050	Roboty  ziemne  budowlane.

- PN-B-06250	Beton  zwykły

- PN-B-06711	Kruszywo  mineralne.  Piasek  do  zapraw  budowlanych

- PN-B-10021	Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Metody  pomiaru  cech  geometrycznych

- PN-B-11111	Kruszywo  mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwiry.

- PN-B-11113	Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

- PN-B-19701.	Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena  zgodności

- BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty  budowlane z betonu. Elementy nawierzchni  dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych.  Wspólne  wymagania  i  badania

- BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy  nawierzchni  dróg,  ulic,  parkingów  i  torowisk  tramwajowych.  Krawężniki  i  obrzeża.

ST 10.00.00  NAWIERZCHNIA  BOISKA Z TRAWY NATURALNEJ

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni trawiastej boiska do piłki nożnej w ramach przebudowy  boiska sportowego w m. Starcza.

1.2. Zakres stosowania ST

ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przy wykonywaniu nawierzchni trawiastej boiska do piłki nożnej.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w ST .00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST .00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 00

„Wymagania ogólne” pkt 2.

Zastosowane materiały winny być zaakceptowane przez Inżyniera, a materiały do wykonania

nawierzchni trawiastych – przez inżyniera o specjalności ogrodniczej, nadzorującego roboty z

ramienia Wykonawcy.

2.2. Materiały do wykonania nawierzchni trawiastej boiska do piłki nożnej

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni trawiastej boiska do piłki nożnej są:

– ziemia urodzajna - nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub

zanieczyszczona chemicznie,

– torf ogrodniczy,

– piasek zwykły wg PN-B-11111,

– mieszanka nasion traw dla boisk sportowych z aktualną datą ważności,

– nawozy azotowe,

– woda do przygotowania optymalnej mieszanki warstwy wegetacyjnej i do pielęgnacji.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni boiska

Roboty związane z wykonaniem nawierzchni boiska powinny być wykonane przy

wykorzystaniu następującego sprzętu:

– równiarki,

– glebogryzarki,

– brony,

– lekkie walce mechaniczne lub ręczne o wadze do 1 tony,

– łopaty, szpadle, grabie,

– przewoźne zbiorniki wody zaopatrzone w urządzenia do rozpryskiwania wody,

– kosiarki mechaniczne do pielęgnacji trawników.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materiałów

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Materiały pylaste i pylące winny być przewożone w opakowaniach lub szczelnie okryte.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

Zaleca się, aby nawierzchnia boiska była wykonywana przez firmę specjalistyczną, posiadającą doświadczenie w realizacji tego typu nawierzchni.

5.2. Warunki przystąpienia do wykonywania nawierzchni boiska

Nawierzchnia boiska będzie wykonana na podłożu gruntowym przygotowanym i zagęszczonym. Nawierzchnia powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszej specyfikacji. Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania nawierzchni powinny być wcześniej przygotowane i  ustawione w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

5.3. Wykonanie nawierzchni trawiastej boiska do piłki nożnej siewem

Na przygotowanym podłożu gruntowym o odpowiednich spadkach dla odprowadzania wody deszczowej należy rozłożyć przygotowaną mechanicznie lub ręcznie warstwę wegetacyjną z mieszanki 40% ziemi urodzajnej, 20% torfu ogrodniczego i 40% piasku. Składniki mieszanki powinny być równomiernie wymieszane, rozłożone na całej powierzchni boiska warstwą o takiej grubości, aby po jej zagęszczeniu osiągnęła grubość 15 cm. PH mieszanki powinno wynosić wskaźnikowo od 5,5 – 6,5 z zawartością substancji organicznej do 4%.Trawa naturalna powinna być wykonana z mieszanki traw o składzie :

- życica trwała 40%

- wiechlina łąkowa 50%

- kostrzewa czerwona 10%.

Przed zasianiem trawy warstwa wegetacyjna musi być starannie spulchniona oraz dobrze oczyszczona z chwastów. Powinna też zawierać dostateczną ilość wilgoci. Wykonawca powinien okazać Inżynierowi opakowania trawy z zaznaczonym terminem przydatności do siewu oraz z oznaczeniem  przydatności na intensywnie użytkowane nawierzchnie sportowe.

Do warstwy wegetacyjnej należy dodać nawozy azotowe; ustalenie dawki nawozów oraz ich potrzebę należy poprzedzić badaniem gleby oraz każdorazowo określić przy współudziale  specjalisty inżyniera ogrodnika.

Sianie mieszanki traw dla boisk sportowych najlepiej wykonywać wiosną (w połowie kwietnia

lub w maju) w tydzień po nawożeniu i na drugi dzień po deszczu lub specjalnym skropieniu

nawierzchni, sianie w innej porze – do września – jest możliwe przy przestrzeganiu

odpowiedniej wilgotności warstwy wegetacyjnej. Siew jesienny nie jest wskazany ze względu na możliwość wymarznięcia słabo zakorzenionego trawnika.

Glebę należy zbronować i natychmiast obsiać. Grubość przykrycia nasion ziemią nie może

przekraczać 2 cm. Ilość nasion – do 50 kg/ha, przy założeniu dobrej siły kiełkowania nasion.

Powierzchnię obsianego gruntu należy ugnieść wałem o ciężarze do 100 kg i szerokości 1 m.

W okresie kiełkowania nowy trawnik należy obficie zraszać. Po upływie 3-4 tygodni od zasiewu

trawnik zaleca się nawozić saletrą (amonową lub sodową) w ilości około 10 g/m2. Pierwsze

koszenie następuje w 25 do 30 dni po wysiewie trawy.

Trawa powinna mieć korzenie wrośnięte na głębokość co najmniej 10-15 cm.

Pielęgnacja trawnika:

Trawnik powinien być stale koszony kosiarką mechaniczną, co najmniej raz w tygodniu, bez

względu na pogodę. Skoszona trawa powinna być natychmiast usuwana.

Poza koszeniem, nawierzchnia trawnikowa boiska powinna być:

– napowietrzana – przez przecinanie lub dziurawienie trawnika na głębokość do 10 cm w

odstępach około 30÷40 cm co najmniej dwukrotnie w ciągu roku (wiosną i wczesną jesienią);

ułatwia to korzeniom oddychanie oraz przenikanie wody i nawozów w głąb gleby,

zapobiega twardnieniu gruntu i stwarza warunki do podsiewania trawnika;

– nawadniana – oszczędnie, ale tak, aby woda przenikała na głębokość około 20 cm (tj. na

głębokość zakorzeniania się traw; ilość wody – 20÷30 l/m2 trawnika ; zaleca się zraszanie

trawników codziennie, najlepiej późnym wieczorem lub bardzo wczesnym rankiem;

– wałowana – tylko przy suchym gruncie wałem o wadze 400÷500 kg i szerokości 1 m – stosuje

się na wiosnę (po odtajaniu i obeschnięciu gruntu) oraz ewentualnie po skoszeniu trawy;

– nawożona – co najmniej trzy razy rocznie, nie później niż do połowy września; ilość nawozu

w przekroju rocznym powinna wynosić minimum: 15 g N, 5 g P2O5 i 5 g K2O na 1 m2.

Konieczne jest również regularne grabienie trawnika dla przeczesania sfilcowanej trawy oraz

szczotkowanie dla przesunięcia piasku powierzchniowego i nawozu pod trawę do gruntu.

5.4. Układanie trawnika z rolki z gruntu

Trawnik z rolki należy układać natychmiast po przywiezieniu na plac budowy. Przy rozkładaniu trawnika z rolek należy zwrócić uwagę, aby warstwa nośna trawnika nie była zdeformowana. Trawniki w rolkach szerokości 40cm należy rozwijać ręcznie zaś szersze 60 i 120cm przy użyciu maszyn. Trawy nie należy układać na suchym podłożu, podłoże winno być wilgotne , najlepiej na głębokość warstwy 15 cm. Rolki nalewy układać ściśle. Rolek nie wolno zakładać jedną na drugą. Powinno się je układać na zakładkę ( w przykładzie jak układanie cegły w murze). Zewnętrzne krawędzie docinamy nożem wyznaczając w ten sposób ostatecznie kształt trawnika a odsłonięte krawędzie ze względu na przesychanie należy obsypać ziemią. Po ułożeniu trawnika należy go zwałować a następnie obficie podlać i utrzymywać w stanie wilgotnym aż do ukorzenienia się trawy. Nawodnienie w ilości około 10-15 l/m2 należy wykonywać powoli. Gdy trawa się ukorzeni należy ją napowietrzyć i przeprowadzić aerację z piaskowaniem aby woda z opadów i nawozy mogły lepiej dotrzeć do korzeni. Po świeżymi trawniku możemy chodzić, jednakże do pełnej jego eksploatacji przy dobrych warunkach atmosferycznych możemy przystąpić po 2-3 tygodniach, gdy trawa całkowicie ukorzeni się w warstwie nośnej ( podbudowa). Trawnik winien być przekazany do użytkowania przy wysokości traw około 3-4cm, gdy trawa osiągnie wysokość 6-8cm, należy wykonać jej koszenie do wymaganej wysokości Nawierzchnia sportowa z trawy rolowanej powinna być wykonana zgodnie z DIN 18035-4 Boiska sportowe: Trawniki. Wymagania dla trawnika w rolkach Trawnik w rolkach z gruntu powinien być jednorodny i zwarty, bardzo nisko przycięty i posiadać silnie rozwinięty system korzeniowy. Trawnik powinien być gęsty, zdrowy i wolny od szkodników i chwastów. Trawnik powinien być przygotowany z nasion zatwierdzonych, uznanych gatunków i odmian traw szybko się regenerujących. Trawnik rolowany powinien być wyprodukowany w technologii z gruntu. Trawnik powinien posiadać kartę techniczną producenta. Rolki trawnika na plac budowy powinny być dostarczane na paletach. Rolki trawnika nie mogą być przechowywane dłużej niż 48 godzin od momentu dostarczenia. Folię zabezpieczającą palety należy usunąć. Uwaga: Nie wolno podlewać trawnika na paletach, unikając tym samym zaparzenia trawnika. Trawnik należy podlać dopiero po rozwinięciu. Nawierzchnia powinna spełniać optymalne warunki dla gry w piłkę nożną. Linie segregacyjne i krawędziowe boiska szerokości 10cm w kolorze białym malowane mechanicznie farbą chlorokauczukową. Wykonawca zakupi i dostarczy wózek do oznaczania linii boiska farbą.

5.5.  Obramowanie wzmacniające płytę boiska.

Obramowanie płyty boiska należy wykonać obrzeżem betonowym 8x30cm na ławie betonowej z oporem z wypełnieniem spoin zaprawą cementową.

5.6. Zabezpieczenie płyty boiska przed kretami.

Zabezpieczeniem przed kretami jest zastosowanie na całej powierzchni płyty boiska siatki z tworzywa sztucznego o oczku 10 x10 mm. Siatkę należy zatopić w warstwie wegetacyjnej na głębokość ~10 cm.

Na całym obwodzie płyty boiska siatkę zatopić w pionie na głębokość min. 1,0 m. Siatkę układać na zakład min. 0,20 m i zabezpieczyć szpilkami z tworzywa.

5.7. Odwodnienie

Ze względu na przepuszczalną podbudowę i nawierzchnię odwodnienie odbywać się będzie w sposób naturalny wspomagany drenażem wgłębnym. Odwodnienie płyty boiska powierzchniowe spadkiem poprzecznym i podłużnym 0,33% (profil kopertowy) z możliwością odpływu wód opadowych w głąb konstrukcji boiska i drenażu wgłębnego boiska zgodnie z projektem budowlanym. Drenaż główny z rur karbowanych perforowanych Ø 113 mm z filtrem z włókna syntetycznego. Dreny poprzeczne pod kątem 45° do drenów zbiorczych z rur jw. lecz  Ø 65 mm. Studzienki rewizyjne z rur karbowanych 315 mm ze stożkiem betonowym i pokrywą żeliwną B-125

5.8. Piłkochwyty.

Na boisku sportowym za bramkami projektuje się piłkochwyty wysokości 6,0m. Zakłada się kolor zielony projektowanego ogrodzenia, siatki piłkochwytów zółte o oczku 10 x 10 cm i splocie Ø 5 mm. Słupy piłkochwytów o przekroju kwadratowym 80 x 80 x 3 mm zamontowane w tulejach montażowych osadzonych w fundamencie betonowym z betonu C 20/25. W linii piłkochwytów od strony budynku socjalno – administracyjnego klubu projektuje się bramę wjazdową szer. 4,00 m i wys. 2,00 m.

5.9. Widownia.

Projektuje się widownię dwurzędową, wykonaną w części nasypowej. Trybuny z krawężników betonowych 20 x 30 cm. Wypełnienie trybun stanowi kostka brukowa gr. 6 cm na warstwie wyrównawczej cementowo – piaskowej i podbudowie z kruszywa naturalnego (piasku). Obramowanie zewnętrzne trybun obrzeżem 8 x 30 cm. Siedziska plastikowe kubełkowe z oparciem, zamontowane na krawędziakach z drewna. Całość siedzisk oparta na fundamentach betonowych.

5.9.  Wyposażenie boiska w sprzęt sportowy

Szczegółowy wykaz sprzętu sportowego, jego rodzaj i ilość określa dokumentacja budowlana (bramki z siatkami, chorągiewki narożne). Sprzęt sportowy powinien odpowiadać polskim normom dla tego typu sprzętu oraz posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty, dopuszczające do stosowania na obiektach sportowych. Słupki powinny posiadać możliwość łatwego montażu i demontażu oraz odpowiednią stabilność podczas gry. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca winien przedstawić do akceptacji Zamawiającemu kolor i wygląd osprzętu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania jakości wykonanego trawnika

Wymiary geometryczne wykonanego trawnika nie mogą różnić się od projektowanych o więcej

niż +10 cm i –5 cm.

Nierówności podłoża badane po zagęszczeniu, a przed sianiem trawy należy mierzyć 4-metrową

łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.

Spadki poprzeczne i podłużne wykonanej nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją

projektową z tolerancją ± 0,5%.

Rzędne wysokościowe nawierzchni nie powinny różnić się od rzędnych projektowanych o

więcej niż +1 cm i –3 cm.

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi fragmentami nawierzchni

Wszystkie fragmenty nawierzchni, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od

określonych powyżej powinny być naprawione na koszt Wykonawcy.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona

naprawę nawierzchni przez spulchnienie lub wybranie warstwy, uzupełnienie nowym

materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Po

wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy.

Koszty tych robót poniesie Wykonawca.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową wykonanych robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni

trawnikowej.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

8.2. Odbiór robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”

pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7.

Cena 1 m2 wykonanej warstwy nośnej (wegetacyjnej) obejmuje:

– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

– dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,

– ręczne lub mechaniczne przygotowanie składników mieszanki wegetacyjnej,

– rozścielenie mieszanki wegetacyjnej na przygotowanym podłożu,

– zagęszczenie.

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni trawnikowej boiska do piłki nożnej obejmuje:

– zbadanie pH wykonanej warstwy wegetacyjnej i dodanie nawozów azotowych,

– nawodnienie warstwy wegetacyjnej,

– bronowanie,

– obsianie trawą,

– zawałowanie,

– przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

– utrzymanie nawierzchni do odbioru ostatecznego robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

3. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

4. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego

5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności.

6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości

7. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych

9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą

10. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

11. Urządzenia sportowe. Planowanie, projektowanie, budowa, użytkowanie. Arkady,

Warszawa

D.10.11.01.  WYPOSAŻENIE - BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ

# 1. WSTĘP

## 1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z zakupem i montażem wyposażenia boiska do piłki nożnej w ramach kontraktu:

„Przebudowa boiska sportowego w m. Starcza”

## 1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

## 1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:

- zakupem, dostarczeniem i zamontowaniem wyposażenia boiska do piłki nożnej wg projektu zagospodarowania na fundamentach z betonu klasy C 20/25 tj. 2 bramek o wym. 7,32 x 2,44 m z profili aluminiowych 120 x 100 mm z tulejami montażowymi, siatkami z polipropylenu, odciągami i linkami,

4 chorągiewek na przegubach do oznaczenia narożników boiska, malowanie linii boiska.

# 2. MATERIAŁY

Materiały zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Piłkochwyty wys. 6,00 m z siatki polipropylenowej o oczkach 10 x 10 cm w kolorze żółtym lub zielonym zamocowanej na słupach stalowych o wym. 80 x 80 mm z linką naciągową pomiędzy słupami. Na skrajnych słupach  zastosować stężenie usztywniające konstrukcję piłkochwytów. Siatka mocowana do linek karabińczykami w ilości 3 szt./m. Słupy osadzone w tulejach montażowych L=1,0 m. Tuleje osadzone w fundamencie betonowym z betonu C 20/25 w rozstawie co 6,0 m.

Wygrodzenia podłużne

Do oddzielenia widowni od boiska zastosowano istniejące wygrodzenie ze słupków stalowych i siatki stalowej w otulinie PVC, które po zdemontowaniu należy powtórnie zamontować w tej samej lokalizacji, lecz zgodnie z projektowanymi rzędnymi terenu.

2 bramki o wym. 7,32 x 2,44 m z profili aluminiowych 120 x 100 mm z tulejami montażowymi, siatkami z polipropylenu, odciągami i linkami,

4 chorągiewki na przegubach do oznaczenia narożników boiska, malowanie linii boiska.

3. Sprzęt

Montaż ręczny

4. Transport

Materiały mogą być przywożone dowolnymi środkami transportu spełniającymi wymagania ruchu

drogowego. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed

spadaniem lub przesuwaniem

5. WYKONANIE ROBÓT

## 5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

## 5.2. Zakup, dostarczenie i montaż kompletów urządzeń dla boiska  zgodnie z projektem zagospodarowania.

# 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Wszystkie zakupione urządzenia muszą posiadać certyfikaty zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną.

# 7. OBMIAR ROBÓT

## 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest ryczałt za zakup, dostarczenie i montaż urządzeń.

# 8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie urządzenia zostały zamontowane zgodnie z projektem zagospodarowania. Wszelkie zmiany musza uzyskać akceptację Inżyniera.

# 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

## 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

## 9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ryczałtowa obejmuje dostarczenie i zmontowanie kompletów urządzeń zgodnie z projektem zagospodarowania oraz prace pomocnicze i towarzyszące tj.;

- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiałów i urządzeń,

- wykonanie fundamentów,

- zamontowanie urządzeń,

- uporządkowanie terenu.

# 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Certyfikat zgodności i jakości na znak bezpieczeństwa.